PROYECTOS FONDEF DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

PROGRAMA IDeA INFORME DE AVANCE PARCIAL CIENTÍFICO–TECNOLÓGICO Nº 3

Título del Proyecto: Caracterización de la madera de Pinus radiata D.DON proveniente de plantaciones siniestradas para la fabricación de productos de alto valor agregado Código del Proyecto: ID16I10475 Nombre Director(a) del Proyecto: Gerson Rojas Espinoza Institución(es) Beneficiaria(s): Universidad del Bío-Bío Institución(es) Interesadas o Socias Contraparte: Aserradero San Francisco Nombre Ejecutivo(a) de FONDEF: Andrea Hinojosa Moreno Fecha de emisión del informe: 25/06/2018 Período correspondiente a este informe: Entre el 02/01/2018 y el 22/06/2018

COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA MONEDA 1375 ( FONO: 56 2 2365 44 00 ( FAX: 56 2 2655 13 94 ( SANTIAGO CHILE

INFORME DE AVANCE PARCIAL

PROGRAMA IDeA

ÍNDICE

1.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO	3

2.- EXIGENCIAS Y RECOMENDACIONES PREVIAS	5

3.- RESULTADO DE PRODUCCIÓN E HITOS	6

3.1. Descripción sintética del avance del o los resultados de Producción y sus hitos	6

3.2. Descripción detallada del avance del o los Resultados de Producción y sus hitos	10

3.2.1	Resultado N°1: Caracterización madera en pie al mes sexto del incendio.	10

3.2.1.1 Hito N°1: Ficha técnica durabilidad en madera siniestrada y control.	11

3.2.1.2 Hito N°2: Ficha técnica propiedades químicas y físicas de la madera siniestrada y control.	21

3.2.1.3. Hito N°3: Ficha técnica propiedades mecánicas de la madera siniestrada y control.	30

3.2.1.4. Hito N°4: Ficha técnica trabajabilidad en madera siniestrada y control.	41

3.2.2	Resultado N°2: Caracterización madera en pie al mes decimo del incendio.	54

3.2.2.1. Hito 1: Ficha técnica durabilidad en madera siniestrada y control	54

3.2.2.2 Hito 2: Ficha técnica propiedades químicas y físicas de la madera siniestrada y de control	54

3.2.2.3 Hito 3: Ficha técnica propiedades mecánicas de la madera siniestrada y de control	54

3.2.2.4. Hito 4: Ficha técnica trabajabilidad en madera siniestrada y de control	55

4.- OTROS RESULTADOS COMPROMETIDOS	55

4.1. Descripción sintética del avance del o los otros resultados comprometidos	55

4.2. Descripción detallada del avance del o los otros resultados comprometidos	56

5.- OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	57

6.- ANEXOS	58

6.1 Índice de Anexos	58

1.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

En esta sección agregue el resumen, las hipótesis y los objetivos generales y específicos del proyecto. Puede copiar dicha información desde el proyecto original.

| RESUMEN | La utilización principal de los árboles quemados (siniestrados) de Pinus radiata D. Don, en general, está asociada a la fabricación de astillas para combustible, no existiendo a nivel nacional una gestión post-incendios que fije las directrices a seguir en la recuperación de plantaciones forestales afectadas por incendios. Además, existe la percepción que la madera proveniente de bosques siniestrados pierde sus propiedades al ser sometida a una fuente de calor intensa, lo cual tiene un efecto sobre el precio por m3 de trozo siniestrado, el cual puede disminuir hasta un 40% dependiendo del diámetro y nivel de deterioro, respecto al precio de trozos normales. Lo anterior sin considerar los costos económicos y sociales asociados a los incendios forestales. Actualmente no existen antecedentes a nivel nacional e internacional sobre las características de la madera Pinus radiata D. Don proveniente de plantaciones siniestradas. La falta de información sobre las propiedades físicas, mecánicas, químicas, durabilidad y trabajabilidad de madera de Pinus radiata D. Don, crecido en Chile, hace pensar que si existiera esta información, se podría evaluar el uso de este tipo de árboles como materia prima para fabricar productos con mayor valor agregado En base a lo anterior, se plantea la hipótesis que las propiedades y trabajabilidad de la madera, a escala de laboratorio, proveniente de bosques siniestrados de Pinus radiata D.Don son comparables con aquellas de la madera de plantaciones de Pinus radiata D.Don que no han sido afectadas por incendios forestales. La solución propuesta contempla la evaluación de las propiedades físicas, mecánicas, químicas, durabilidad y trabajabilidad de la madera de Pinus radiata D. Don proveniente de bosques siniestrados y su comparación con aquellos provenientes de plantaciones no afectadas. También incluye la interpretación de los datos obtenidos, elaboración de conclusiones y recomendaciones y su posterior publicación para que todos los involucrados en el negocio sector forestal y maderero tomen decisiones que maximicen los beneficios del procesamiento, remanufactura y tratamientos de este material. Por esta razón, y considerando que esta iniciativa se ofrece como la instancia para generar esta falta de conocimiento científico, se consideró pertinente que la solución del problema sea abordado como un proyecto de interés público. |
| --- | --- |
| HIPÓTESIS | Las propiedades y trabajabilidad de la madera, a escala de laboratorio, proveniente de bosques siniestrados de pino radiata son comparables con aquellas de la madera de plantaciones de pino radiata que no han sido afectadas por incendios forestales. |
| OBJETIVO GENERAL | Caracterizar la madera de Pinus radiata D. Don siniestrada para la producción de productos de alto valor agregado. |
| OBJETIVO ESPECÍFICO 1 | Determinar la durabilidad y composición química de la madera siniestrada. |
| OBJETIVO ESPECÍFICO 2 | Determinar las propiedades físicas y mecánica de la madera. |
| OBJETIVO ESPECÍFICO 3 | Evaluar la trabajabilidad de la madera. |

# 2.- EXIGENCIAS Y RECOMENDACIONES PREVIAS

Indique las exigencias y recomendaciones del Comité de Área, provenientes de la última presentación de avance. Además, señale cuándo y cómo fueron resueltas.

Recomendaciones del Comité de Área:

- Entrega de informe que defina el producto, con una descripción de la herramienta a entregar y sus alcances de uso e impacto.

Producto

El producto resultante de este proyecto será un documento digital con las características que a continuación se indican:

- El documento contemplará dos secciones de carácter técnico; la primera será un resumen ejecutivo con los resultados y conclusiones más relevantes del proyecto, y la segunda, la totalidad de los resultados y conclusiones, en con conjunto con los aspectos metodológicos utilizados para su obtención.

- El documento digital para el efecto mencionado, considerara inicialmente un total de 40 páginas, de las cuales un 25% de estas serán utilizadas para la preparación del resumen ejecutivo. En la diagramación del documento se incluirán, fotografías, figuras y tablas.

- El documento estar disponible para su descarga en el sitio web del Departamento de Ingeniería en Maderas, de la Universidad del Bío-Bío.

Impacto del producto

Los resultados del proyecto estarán a disposición de manera transversal para la toma de decisiones de todo el sector empresarial forestal, con énfasis en la pequeña y mediana empresa.

3.- RESULTADO DE PRODUCCIÓN E HITOS

3.1. Descripción sintética del avance del o los resultados de Producción y sus hitos

Con el fin de presentar una visión general del avance del proyecto, describa en forma sintética el o los resultados de producción e hitos comprometidos y su grado de avance a la fecha (Desde el inicio del proyecto).

| Resultado Producción / Hitos | Fecha de logro comprometida en plataforma | Fecha de logro estimada | Porcentaje de avance a la fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Resultado Producción N°1: “Caracterización madera en pie al mes sexto del incendio”. El resultado, corresponde a información técnica sobre la presencia de hongos manchadores o de pudrición, contenido de extraíbles y holocelulosa, contenido de humedad, densidad, contracción, resistencia al impacto y dureza, flexión estática, cizalle paralelo a la fibra, compresión paralela y perpendicular a la fibra, calidad superficial en madera cepillada, moldurada, lijada, escopleada, taladrada y torneada. Este resultado del proyecto permitirá disponer de información técnica que permita valorizar en su real dimensión este recurso al sexto mes de ocurrido el incendio” | 00-00-0000 | 00-00-0000 | 100% -> 100% |
| 1.1 Hito 1: “Ficha técnica durabilidad en madera siniestrada y control”. La durabilidad de la madera de Pino radiata siniestrada y de control es evaluada a través del aislamiento e identificación de hongos de pudrición café y hongos de la mancha azul. La ficha técnica es un resumen de las especies de hongos identificados en las rodelas obtenidas desde los extremos superiores de los trozas 1 y 3, producidos a partir de árboles siniestrados con 6 meses de permanencia en el bosque y árboles sin daño, 12 por cada condición, 36 árboles por periodo o un total de 72 rodelas. | 10-03-2018 | 09-02-2018 | 100% -> 100% |
| 1.2 Hito 2: “Ficha técnica propiedades químicas y físicas de la madera siniestrada y control”. Las propiedades químicas de la madera siniestrada, correlacionada con el fenómeno de durabilidad, será realizada mediante la determinación de su contenido de extraíbles y holocelulosa. La materia prima para este estudio, en cantidad y numero de muestras, proviene del muestreo de rodelas realizado en la evaluación de la durabilidad de la madera siniestrada, un total de 72 rodelas. En este hito también se evaluará la dureza y resistencia al impacto de la madera siniestrada. Las propiedades físicas, como la densidad, contenido de humedad y contracción serán determinadas en 288 probetas obtenidas de los 36 árboles. | 10-03-2018 | 10-03-2018 | 100% -> 100% |
| 1.3 Hito 3: “Ficha técnica propiedades mecánicas de la madera siniestrada”. Las propiedades mecánicas de la madera siniestrada a determinar serán la resistencia a la flexión estática, cizalle paralelo a la fibra y la resistencia a la compresión paralela y perpendicular a la fibra. Estas propiedades mecánicas se determinarán en 288 probetas obtenidas de 36 árboles, acondicionadas a un 12 % de contenido de humedad. | 10-03-2018 | 15-02-2018 | 100% -> 100% |
| 1.4 Hito 4 “Ficha técnica trabajabilidad en madera siniestrada y control”. La calidad superficial será evaluada de manera cualitativa (visual) en madera cepillada, lijada, moldurada, escopleada, taladrada y torneada. Los ensayos de trabajabilidad serán evaluados en 288 probetas obtenidas de 36 árboles, acondicionadas al 12 de contenido de humedad. La calidad superficial de la madera cepillada y lijada será también evaluada de manera cuantitativa (nivel de rugosidad de la superficie), utilizando un rugosimetro, para la misma cantidad de probetas mencionada anteriormente. | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 100% -> 100% |
| 2. Resultado de producción N°2 “Caracterización madera en pie al mes decimo del incendio”. El resultado, corresponde a información técnica sobre la presencia de hongos manchadores o de pudrición, contenido de extraíbles y holocelulosa, contenido de humedad, densidad, contracción, resistencia al impacto y dureza, flexión estática, cizalle paralelo a la fibra, compresión paralela y perpendicular a la fibra, calidad superficial en madera cepillada, moldurada, lijada, escopleada, taladrada y torneada. Este resultado del proyecto permitirá disponer de información técnica que permita valorizar en su real dimensión este recurso al décimo mes de ocurrido el incendio. | 30-06-2018 | 00-00-0000 | 55% -> 100% |
| 2.1 Hito 1: “Ficha técnica durabilidad en madera siniestrada y control”. La durabilidad de la madera de Pino radiata siniestrada y de control es evaluada a través del aislamiento e identificación de hongos de pudrición café y hongos de la mancha azul. La ficha técnica es un resumen de las especies de hongos identificados en las rodelas obtenidas desde los extremos superiores de los trozas 1 y 3, producidos a partir de árboles siniestrados con 10 meses de permanencia en el bosque y árboles sin daño, 12 por cada condición, 36 árboles por periodo o un total de 72 rodelas | 21-06-2018 | 00-00-0000 | 55% -> 100% |
| 2.2 Hito 2: “Ficha técnica propiedades químicas y físicas de la madera siniestrada y control”. Las propiedades químicas de la madera siniestrada, correlacionada con el fenómeno de durabilidad, será realizada mediante la determinación de su contenido de extraíbles y holocelulosa. La materia prima para este estudio, en cantidad y numero de muestras, proviene del muestreo de rodelas realizado en la evaluación de la durabilidad de la madera siniestrada, un total de 72 rodelas. En este hito también se evaluará la dureza y resistencia al impacto de la madera siniestrada. Las propiedades físicas, como la densidad, contenido de humedad y contracción serán determinadas en 288 probetas obtenidas de los 36 árboles. | 25-06-2018 | 00-00-0000 | 90% -> 100% 85% -> 100% |
| 2.3 Hito 3: “Ficha técnica propiedades mecánicas de la madera siniestrada”. Las propiedades mecánicas de la madera siniestrada a determinar serán la resistencia a la flexión estática, cizalle paralelo a la fibra y la resistencia a la compresión paralela y perpendicular a la fibra. Estas propiedades mecánicas se determinarán en 288 probetas obtenidas de 36 árboles, acondicionadas a un 12 % de contenido de humedad. | 26-06-2018 | 00-00-0000 | 45% -> 100% |
| 2.4 Hito 4: “Ficha técnica trabajabilidad en madera siniestrada y control”. La calidad superficial será evaluada de manera cualitativa (visual) en madera cepillada, lijada, moldurada, escopleada, taladrada y torneada. Los ensayos de trabajabilidad serán evaluados en 288 probetas obtenidas de 36 árboles, acondicionadas al 12 de contenido de humedad. La calidad superficial de la madera cepillada y lijada será también evaluada de manera cuantitativa (nivel de rugosidad de la superficie), utilizando un rugosimetro, para la misma cantidad de probetas mencionada anteriormente | 27-06-2018 | 00-00-0000 | 55% -> 100% |

3.2. Descripción detallada del avance del o los Resultados de Producción y sus hitos

Informe de manera detallada el avance en el logro del o los resultados de producción comprometidos y sus hitos asociados. Poniendo énfasis en los resultados e hitos obtenidos durante el período comprendido en el presente informe.

Asimismo, analice las posibles desviaciones con respecto a la planificación de la carta Gantt y las metodologías originalmente propuestas.

Mencione metodología, tamaño de muestras, análisis de datos obtenidos, entre otros.

Agregue anexos con información de respaldo y medios de verificación del logro de los resultados e hitos.

En el caso que hayan existido problemas para la obtención de resultados o hitos, identifique y comente sus causas. Por ejemplo: Cambios en el entorno científico-tecnológico, acceso a muestras, problemas entre los socios del proyecto, falta de apoyo institucional, problemas de gestión, entre otros. Identifique los impactos que dichos problemas han ocasionado sobre los objetivos y la vigencia científica–tecnológica de la investigación. Señale cuáles son las soluciones que propone para los problemas planteados. A fin de resguardar el logro de los resultados e hitos comprometidos.

## Resultado N°1: Caracterización madera en pie al mes sexto del incendio.

Durante el periodo comprendido en el presente informe se logró cumplir con el resultado de producción N°1, que está asociado a la caracterización de madera en pie al mes sexto después del incendio. Esta caracterización incluye la evaluación de la durabilidad de la madera, la determinación de las propiedades químicas, físicas y mecánicas, y la evaluación de la trabajabilidad, en madera de control y daño I y daño III.

Material de estudio resultado de producción 1 y 2.

El material utilizado para este estudio corresponde a 36 árboles de Pinus radiata provenientes de un bosque siniestrado durante el mes de enero 2017, del fundo “El Gomero”, ubicado en las cercanías de Rere, comuna de Yumbel, propiedad de Forestal Mininco. De estos árboles, 24 corresponden a árboles siniestrados de nivel de daño II y III, de acuerdo a la clasificación de nivel de intensidad de calor al que fueron sometidos durante el siniestro, según lo sugerido por Bortoletto y Moreschi (2003). Los 12 árboles restantes corresponde a arboles de control que no fueron afectados por el siniestro. De cada árbol de altura H (desde el tocón hasta el diámetro límite utilizable), se consideraron dos trozos por árbol; primer trozo correspondiente a H1 y tercer trozo correspondiente a H3. Finalmente un total de 72 trozos de 4,4 m de longitud fueron obtenidos. Estos trozos fueron transportados al Pabellón de Tecnología de la Madera (PTM) del Depto. de Ingeniería en maderas, donde fueron procesados. En el PTM, cada trozo de 4.4 m fue cortado a la mitad obteniendo dos trozos de 2,2 m de longitud, donde el primero (trozo A) fue utilizado para obtener el material para determinar las propiedades físicas y mecánicas de la madera, mientras que el segundo (trozo B) fue utilizado para evaluar la trabajabilidad de la madera.

Durante la cosecha de los árboles en el bosque, un total de 72 rodelas (2 por árbol) de alrededor de 12 cm de espesor del diámetro menor de trozos provenientes de la altura H1 y H3 de árboles control y siniestrados daño II y III, de 4,4 m longitud, fueron cortadas, identificadas y envueltas con un film plástico y luego trasladadas al Laboratorio de Bioprocesos y Biotratamientos del Depto. de Ingeniería en Maderas y almacenadas en una cámara de frio a 2°C. Este material fue utilizado para obtener las muestras para el estudio de durabilidad y propiedades químicas de la madera.

Metodología estadística

El efecto del daño sobre las propiedades químicas (solo madera de albura), físicas y mecánicas, medidas en la madera obtenida de árboles de la plantación siniestrada, 6 y 10 meses post-incendio, fue evaluado en las alturas H1 y H2 en sus tres niveles de daño (control, daño II y daño III) mediante un análisis de varianza de una vía. Asimismo, la evaluación del efecto de la altura sobre esta propiedades, para la madera madura (MM) y madera juvenil (MJ), se realizó mediante una prueba t, en ambos casos se utilizó un nivel de significancia de 5% (α = 0,05). El análisis de diferencias entre medias se realizó con la asistencia del software Design Expert v9.

### 3.2.1.1 Hito N°1: Ficha técnica durabilidad en madera siniestrada y control.

METODOLOGÍA

Obtención de muestras

Un total de 72 rodelas de alrededor de 12 cm de espesor del diámetro menor de trozos provenientes de la altura 1 y 3 de árboles control y quemados daño II y III, de 4,4 m longitud, fueron cortadas. Cortes tipo “luna menguante”, diametralmente opuestos, dos por cada rodela, limpiados de corteza, fueron obtenidos. Un paralelepípedo, desde la sección media de cada corte luna menguante, de 10mm de espesor, de profundidad variable y 12cm longitud fue extraído.  En un ambiente y manipulación asépticos cada paralelepípedo fue muestreado. Pequeños trocitos de madera de alrededor de 4mm3, a 5 y 50mm en la dirección radial, desde la corteza, fueron cortados y transferidos a capsulas Petri conteniendo los medios de cultivo PDA (4% w/w), medio selectivo para Basidiomicetes (extracto de malta / extracto levadura, ácido láctico y  Benlate (metil-1- (butilcarbamoil) -2-benzimidazol-carbamato) y medio selectivo para hongos manchadores del genero Ophiostoma (Extracto de malta y cicloheximida). Cada muestra fue sembrada en triplicado, 18 placas por rodela, esto es para el proceso de observacion y selección, un total de 2592 placas.

Proceso de aislación de hongos

Las 2592 placas petri fueron inspeccionadas y los hongos en crecimiento fueron repicados sucesivamente hasta asegurar la obtención de cultivos puros. Los aislados fueron sometidos a observación microscópica para el análisis de pureza, definiendo presencia o ausencia de hifas septadas, conexiones de fibulas, fialides y otras estructuras reproductivas. Los aislados puros fueron cultivados en medio líquido preparado con extracto malta, extracto de levadura y cloramfenicol; después de autoclavado se le adicionó sulfato de estreptomicina. El medio inoculado se mantuvo a temperatura ambiente sin agitación hasta obtener un abundante crecimiento de micelio.  El micelio de cada matraz, después de 7 a 10 días de crecimiento, fue filtrado y lavado con agua ultrapura, almacenado en tubos criogénicos y congelado a -80 °C para su posterior liofilización. El micelio liofilizado fue triturado y almacenado en el mismo tubo a 4º C para la posterior obtención de ADN.

Extracción de ADN

La extracción de ADN se realizó con un kit MasterPure TM Yeast (Epicentre, Illumina). Después de comprobar la pureza de los extractos, se realizó PCR utilizando primers universales para los tres phyla: Ascomycetes, Basiodiomycetes y Deuteromycetes.

Amplificación mediante PCR

Para la identificación de los hongos aislados de los Ophiostoma o similares se amplificaron la región interna transcrita del ADN ribosomal (rADN-ITS), mediante PCR utilizando los partidores específicos para hongos del género Ophiostoma ITS1-F e ITS4-R (5´-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3´ y 5´-TCCTCCGCTTATTGATATGC 3´ respectivamente). En el caso de hongos del género Trichoderma se utilizó como partidores TGP4-R y TGP 4-F (5´- GCGAGTGTGCAAACTACTG-3´ y 5´CTCCCAAACCCAATGTGAAC-3´ respectivamente). Para basiodomicetos de pudrición se amplificó la región LSU con los partidores LROR_ViLU y LR5_ViL0 (ACC CGC TGA ACT TAA GC y ATC CTG AGG GAA ACT TC respectivamente).

La mezcla de reacción para la PCR en cada género fúngico, contempló la utilización de 5 μL de ADN genómico, partidores específicos (Invitrogen), DNTPs (Omega biotek) y la Paq 5000 polimerasa (Agilent Techonologies).

Para las cepas de Ophiostoma y Trichoderma ,el programa de PCR para la amplificación del ADN fue; desnaturalización 95°C (2 minutos) una temperatura constante de 95°C (20 segundos), un alineamiento a 57°C (20 segundos), una extensión a 72°C (30 segundos), con una repetición de 30 ciclos,  y finalmente la elongación a 72° C (5 minutos). Para los hongos tipo Basidiomicetes la temperatura de alineamiento fue modificada a 51°C.

Purificación de fragmentos productos de la PCR

Los fragmentos amplificados fueron purificados con el kit E.Z.N.A. Cycle Pure (Omega biotek) y la constatación de la pureza se realizó por electroforesis en agarosa al 1.5% (w/v). La tinción fue realizada con SYBR Safe DNA gel utilizando el protocolo recomendado por el proveedor (Invitrogen).

Secuenciación del producto de PCR

Los fragmentos amplificados y purificados fueron secuenciados en la empresa Macrogen Inc. (Corea del Sur: https://dna.macrogen.com).

Identificación de las Cepas

Las secuencias fueron sometidas a alineación mediante la herramienta BLAST en el GenBank del Centro Nacional de Información de Biotecnología (NCBI: https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) .

RESULTADOS

Cultivos sucesivos permitieron la obtención de 167 aislados puros con características morfológicas y pigmentación específicas. Mediante microscopía convencional se distinguieron hongos Ascomicetos, Basidiomicetos y Deuteromicetos pertenecientes a los tres phyla típicos de los hongos que colonizan la madera. Entre las especies más comunes se lograron identificar, en base a sus estructuras anatómicas típica, especies del genero Penicillium sp., Aspergillus sp, Trichoderma sp., Alternaria sp., Cladosporium sp., Botrytis sp., Bauveria sp., Aureobasidium sp., Mucor sp., entre otros, información posteriormente confirmada mediante la identificación molecular.

El ADN de solo 153 aislados, de las 167 cepas obtenidas, pudo ser extraído con altos niveles de concentración obligando su dilución en proporciones de 1:10.

Un total de 37 aislados de los 153 procesados no pudieron ser amplificados con ninguno de los tres primers disponibles. La calidad de los amplicones en estas reacciones de PCR mostró resultados inespecíficos (Figura N° 1).

Figura N°  1. Patrón de bandas inespecíficas utilizando 10 productos de PCR realizados en ADN genómico de 10 aislados provenientes de madera siniestrada. En el primer carril se corrió el marcador de peso molecular y consecutivamente los 10 productos de PCR. El último carril es un blanco negativo que muestra diversas bandas correspondientes a dímeros de primers.

Identificación de las cepas aisladas a nivel de especie por tipo de madera

Variedad específica encontrada en la madera control

En las muestras de madera proveniente de árboles control, con un par de excepciones no se detectó presencia de hongos de pudrición y solo hubo en algunas muestras presencia incipiente de manchado por algunos mohos superficiales. A partir de las muestras extraídas se aisló una variedad considerable de hongos deuteromicetes y manchadores.

De un total de 69 aislados, teniendo como referencia la base de datos de GenBank (NCBI, 2018) y con un porcentaje de identidad superior a 95%, se identificaron 41 aislados correspondiente a 29 especies. Para los aislados restantes no pudo realizarse una amplificación por PCR satisfactoria (28), por lo que se realizarán futuros estudios con partidores específicos.

Entre las especies identificadas creciendo en la madera, se obtuvieron hongos saprófitos que viven en el suelo, hongos fitopatógenos y parásitos de otros hongos. De estos especímenes 23, 4 y 2 correspondieron a las divisiones Ascomycota, Basidiomycota y Zygomicota o Mucoromycota, respectivamente.

El moho Cladosporium cladosporioides, con 4 aislados, comúnmente asociado con el manchado superficial de la madera en plantaciones, fue la especie encontrada más abundante. Otros aislados, con al menos un ejemplar y que crecen sobre madera, fueron los mohos Cosmospora stegonsporii, C. henanensis Corynespora olivácea Penicillium glabrum y P. rubefaciens y Umbelopsis ovata, U. ramanniana.

Algunos fitopatógenos aislados corresponden a las especies Alternaria alternata, A. tenuissima, Aspergillus fumigatus, Ciliolarina pinicola, Aureobasidium pullulans y Tolypocladium album. Hongos de interés comercial, presentes en suelos, fueron identificados, entre ellos Fusarium proliferatum, Botrytis cinérea, Beauveria bassiana y Allantophomopsis lycopodina.

Asimismo cepas de las especies Pseudogymnoascus pannorum (conocida como Geomyces pannorus) y  Sydowia polyspora, que habitan generalmente en suelo, material vegetal y madera en descomposición, fueron aisladas. Otros aislados fueron fueron una cepa de Trichoderma viridescens  y T. saturnisporopsis, habitantes de suelos, conocidos por su potencial antagonismo frente a hongos fitopatógenos.

Los basidiomicetes identificados fueron las especies Phlebiopsis gigantea (1aislado) y Bjerkandera adusta (2 aislados), Coniophora olivacea y Peniophora lycii, asociado al deterioro de la madera y que forman parte del grupo de los hongos de la pudrición blanca.

En la tabla N° 1 se han insertado los códigos de acceso al GenBank de referencia de las cepas con las cuales se han comparado las aisladas en este estudio, también es posible acceder a la publicación de los autores correspondientes.

Tabla N° 1. Identificación aislada a nivel de especie a partir de madera CONTROL

| CÓDIGO | ESPECIE | DIVISIÓN | CÓDIGO DE REFERENCIA NCBI |
| --- | --- | --- | --- |
| C.10.3.2 I | Cosmospora stegonsporii | Ascomycota | KC291718.1 |
| C.10.3.2 I | Cosmospora henanensis | Ascomycota | GU075863.1 |
| C.10.3.2 S | Corynespora olivacea | Ascomycota | JQ044448.1 |
| C.10.3.2 I | Trichoderma viridescens | Ascomycota | KP889006.1 |
| C.9.1.1 S | Alternaria alternata | Ascomycota | KR632488.1 |
| C.10.1.1 I | Cladosporium cladosporioides | Ascomycota | MG731215.1 |
| C.10.3.2 S | Cladosporium cladosporioides | Ascomycota | MG731215.1 |
| C.6.3.2 S | Umbelopsis ovata | Mucoromycota | KF727465.1 |
| C.4.3.2 I | Pseudogymnoascus pannorum (Geomyces pannorus) | Ascomycota | JQ768404.1 |
| C.4.1.1 I | Phlebiopsis gigantea | Basidiomycota | LN611134.1 |
| C.4.3.2 S | Tolypocladium album | Ascomycota | HM595579.1 |
| C.4.3.2 | Cladosporium cladosporioides | Ascomycota | KY781760.1 |
| C.2.1.1 I | Allantophomopsis lycopodina | Ascomycota | JX981469.1 |
| C.1.3.2 I | Aspergillus fumigatus | Ascomycota | MG659682.1 |
| C.1.3.2 S | Bjerkandera adusta | Basidiomycota | KT305936.1 |
| C.11.1.1 S | Sydowia polyspora | Ascomycota | JQ768401.1 |
| C.12.3.2 I | Aureobasidium pullulans | Ascomycota | KX958050.1 |
| C.12.1.1 I | Ciliolarina pinicola | Ascomycota | KY800411.1 |
| C.12.3.2 S | Leptosphaerulina australis | Ascomycota | KM507778.1 |
| C.8.1.1 I | Botrytis cinerea | Ascomycota | MG907605.1 |
| C.12.1.1 S | Penicillium glabrum | Ascomycota | MG659664.1 |
| C.12.1.1 S | Beauveria bassiana | Ascomycota | JN379808.1 |
| C.7.1.1 S | Aspergillus fumigatus | Ascomycota | MG991675.1 |
| C.3.3.2 I | Alternaria tenuissima | Ascomycota | MG731240.1 |
| C.6.3.2 S | Alternaria alternata | Ascomycota | MF422133.1 |
| C.12.1.1 S | Paraphaeosphaeria verruculosa | Ascomycota | JX496080.1 |
| C.10.3.2 S | Umbelopsis ramanniana | Mucoromycota | JN206382.1 |
| C.12.1.1 I | Fusarium proliferatum | Ascomycota | EU821489.1 |
| C.1.1.1 S | Ciliolarina pinicola | Ascomycota | KY800411.1 |
| C.2.1.1 I | Penicillium rubefaciens | Ascomycota | JX140896.1 |
| C.2.1.1 I | Cladosporium cladosporioides | Ascomycota | MG748685.1 |
| C.2.1.1 I | Trichoderma saturnisporopsis | Ascomycota | NR_138455.1 |
| C.12.1.1 S | Chromelosporium carneum | Ascomycota | FJ791148.1 |
| C.2.1.1 I | Allantophomopsis lycopodina | Ascomycota | JX981469.1 |
| C.11.1.1 I | Sydowia polyspora | Ascomycota | KY659503.1 |
| C.7.1.1 S | Coniophora olivacea | Basidiomycota | AJ344112.1 |
| C.7.3.2 I | Bjerkandera adusta | Basidiomycota | KT305936.1 |
| C.7.3.2 I | Peniophora lycii | Basidiomycota | KP794098.1 |

Variedad específica encontrada en la madera siniestrada daño II

A diferencia de la madera control, la madera obtenida de árboles siniestrados en grado 2, presentó un avance mayor de hongos colonizadores. Lo que se vio reflejado la mayor variedad de hongos identificados a nivel de especie. De los 54 aislados obtenidos, con un porcentaje de identidad superior a 95%, 40 fueron identificados a nivel de especie, de los cuales, teniendo como referencia la base de datos de GenBank (NCBI, 2018), 27 aislados resultaron ser especies distintas. En 5 aislados no fue posible realizar la reacción de amplificación con la metodología descrita. La identidad de los aislados restantes (9) será confirmada en breve.

En la tabla N° 2 se da cuenta de las especies obtenidas y las subdivisiones a las que pertenecen, con los códigos de acceso de referencia de las cepas con las cuales se han comparado en el GenBank. De las especies descritas, 34 correspondieron a la división Ascomycota, 2 especies a la división Zygomicota y 4 a Basidiomycota. Entre las especies más comunes se identificaron 5 aislados correspondientes al género Trichoderma: Trichoderma atroviride (1), Trichoderma saturnisporopsis (1), Trichoderma viride (3).

Tabla N° 2. Identificación aislados a nivel de especie en madera siniestrada Daño II

| Código Terreno | ESPECIE | PHYLUM | CODIGO.REF. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.14.1.1 S | Verticillium fungicola | Ascomycota | AF108470.1 |
| 2.11.1.1 S | Trichoderma viride | Ascomycota | HM037962.1 |
| 2.14.1.1 I | Trichoderma viride | Ascomycota | KY320643.1 |
| 2.15.1.1 SQ | Mucor racemosus | Zygomycota | KP411577.1 |
| 2.22.1.1 S | Fusarium lateritium | Ascomycota | KY081690.1 |
| 2.22.1.1 I | Phoma macrostoma | Ascomycota | LN714588.1 |
| 2.22.1.1 S | Trichoderma viride | Ascomycota | KX099655.1 |
| 2.22.3.2 S | Botrytis cinerea | Ascomycota | MG654661.1 |
| 2.23.3.2 I | Pestalotiopsis brassicae | Ascomycota | NR_147562.1 |
| 2.22.3.2 I | Sistotrema brinkmannii | Basidiomycota | LN714605.1 |
| 2.24.3.2 I | Beauveria pseudobassiana | Ascomycota | KY401439.1 |
| 2.13.3.2 I | Phoma macrostoma | Ascomycota | LN714588.1 |
| 2.13.1.1 S | Coprinellus micaceus | Basidiomycota | JN943116.1 |
| 2.13.1.1 S | Trichoderma viride | Ascomycota | LC317804.1 |
| 2.13.1.1 S | Thyronectria pinicola | Ascomycota | KY514388.1 |
| 2.13.1.1 S | Thyronectria pinicola | Ascomycota | KY514388.1 |
| 2.18.3.2 S | Trichoderma atroviride | Ascomycota | KX356685.1 |
| 2.18.3.2 I | Trichoderma viride | Ascomycota | LC317804.1 |
| 2.13.1.1 I | Trichoderma saturnisporopsis | Ascomycota | KU363741.1 |
| 2.13.1.1 S | Trichoderma koningiopsis | Ascomycota | KT428380.1 |
| 2.18.3.2 I | Phialocephala dimorphospora | Ascomycota | KX881592.1 |
| 2.21.1.1 I | Penicillium commune | Ascomycota | GU134900.1 |
| 2.14.3.2 I | Pezicula eucrita | Ascomycota | KR859199.1 |
| 2.13.1.1 S | Pezicula eucrita | Ascomycota | KR859199.1 |
| 2.21.1.1 IQ | Pezicula eucrita | Ascomycota | KR859199.1 |
| 2.16.1.1 IQ | Sydowia polyspora | Ascomycota | KY659503.1 |
| 2.13.1.1 I | Phacidiopycnis washingtonensis | Ascomycota | KP759280.1 |
| 2.13.1.1 I | Phacidiopycnis washingtonensis | Ascomycota | KP759280.2 |
| 2.13.1.1 S | Sydowia polyspora | Ascomycota | KY659503.1 |
| 2.13.1.1 S | Sydowia polyspora | Ascomycota | KP152486.1 |
| 2.18.3.2 S | Cladosporium cladosporioides | Ascomycota | KX008385.1 |
| 2.13.1.1 S | Sydowia polyspora | Ascomycota | LN714608.1 |
| 2.13.1.1 S | Sydowia polyspora | Ascomycota | KP193126.1 |
| 2.13.1.1 I | Sydowia polyspora | Ascomycota | KY659503.1 |
| 2.18.3.2 S | Cladosporium cladosporioides | Ascomycota | KY419562.1 |
| 2.18.3.2 S | Phialocephala dimorphospora | Ascomycota | AY606303.1 |
| 2.19.1.1 I | Trichoderma atroviride | Ascomycota | KT030881.1 |
| 2.19.1.1 S | Alternaria consortialis | Ascomycota | HM036619.1 |
| 2.19.1.1 I | Cladosporium cladosporioides | Ascomycota | KY921931.1 |
| 2.18.3.2 I | Penicillium brevicompactum | Ascomycota | KY554986.1 |
| 2.21.3.2 S | Paraphaeosphaeria parmeliae | Ascomycota | KP170654.1 |
| 2.21.1.1 S | Bjerkandera adusta | Basidiomycota | KT305936.1 |
| 2.19.3.2 S | Alternaria molesta | Ascomycota | KJ443131.1 |
| 2.18.1.1 IQ | Bjerkandera adusta | Basidiomycota | KT071734.1 |
| 2.14.1.1 SQ | Pezicula eucrita | Ascomycota | KR859200.1 |
| 2.23.3.2 I | Trichoderma samuelsii | Ascomycota | KT199735.1 |
| 2.16.1.1 SQ | Coniochaeta hoffmannii (Lecytophora hoffmannii) | Ascomycota | JF440598.1 |
| 2.21.3.2 S | Mortierella alpina | Zygomycota | JN940866.1 |
| 2.21.1.1. S | Bjerkandera adusta | Basidiomycota | KT305936.1 |

Junto con los especímenes correspondientes al género Trichoderma se encontraron otros hongos saprófitos, que comúnmente habitan suelos y que colonizan distintos materiales vegetales en descomposición, entre ellos la madera. Estos hongos son Verticillium fungicola, Mortierella alpina, Mucor racemosus, Penicillium commune, Penicillium brevicompactum, Cladosporium cladosporioides (3) y Paraphaeosphaeria parmeliae.

También algunos hongos fitopatógenos de cultivos de interés comercial como vides, tomates y manzanas fueron identificados: Fusarium lateritium, Phoma macrostoma (2), Botrytis cinérea, Pestalotiopsis brassicae, Pezicula eucrita (4), Alternaria consortialis, Alternaria molesta, Phacidiopycnis washingtonensis (2).

Otros fitopatógenos encontrados corresponden a las especies Thyronectria pinicola (2) causante del cáncer de acículas en Pino, Sydowia polyspora (3) que también causa necrosis en acículas en el abeto de Douglas. Y como estos se encontró Phialocephala dimorphospora endofítico de raíces.

A diferencia de la madera control fueron identificados en este caso otros hongos asociados a la pudrición blanca: Sistotrema brinkmannii, Coprinellus micaceus, así como Bjerkandera adusta. Un aislado correspondiente a un hongo ascomicete asociado a la pudrición blanda fue identificado: Coniochaeta hoffmannii o Lecytophora hoffmannii.

Variedad específica encontrada en la madera siniestrada daño III

A partir de las muestras tomadas de madera siniestrada en grado 3, un total de 34 aislados fueron sometidos a identificación molecular. Un total de 32 cepas fueron identificadas, con 19 especies distintas descritas, con un porcentaje de identidad superior a 95%, teniendo como referencia la base de datos de GenBank (NCBI, 2018). De tan solo 3 aislados no pudieron obtenerse resultados satisfactorios en la amplificación por PCR.

En la tabla N° 3 son presentados los resultados de secuenciación positiva con los códigos de acceso de referencia respectivos de las cepas con las cuales se han comparado en el GenBank. De acuerdo a los resultados encontrados, se puede establecer que algunas especies ya identificadas anteriormente, vuelven a aparecer en madera con un grado mayor de daño.

Estas especies corresponden a los mohos C. cladosporioides (1) y   P. eucrita (2). Otros fitopatógenos fueron nuevamente identificados como S. polyspora (3), y los hongos asociados a la pudrición blanca B. adusta, S. brinkmannii y P. gigantea.

Tabla N° 3. Identificación aislados a nivel de especie desde madera siniestrada DAÑO III

| Código | ESPECIE | PHYLUM | CODIGO.REF. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.36.3.2 I | Trichoderma viride | Ascomycota | LC317804.1 |
| 3.36.1.1 IQ | Phlebiopsis gigantea | Basidiomycota | KX752605.1 |
| 3.35.1.1 SQ | Sphaerodes quandrangularis | Ascomycota | KY628700.1 |
| 3.36.3.2 S | Sydowia polyspora | Ascomycota | DQ678058.1 |
| 3.32.3.2 S | Trichoderma viride | Ascomycota | LC317804.1 |
| 3.32.3.2 S | Trichoderma viride | Ascomycota | LC317804.1 |
| 3.28.1.1 IQ | Trichoderma harzianum | Ascomycota | MG737696.1 |
| 3.29.1.1 QS | Trichoderma samuelsii | Ascomycota | KT199735.1 |
| 3.30.3.2 SQ | Diplodia sapinea | Ascomycota | EU754157.1 |
| 3.29.1.1 IQ | Penicillium glabrum | Ascomycota | HG326279.1 |
| 3.34.3.2 S | Trichoderma viride | Ascomycota | LC317804.1 |
| 3.29.1.1 IQ | Sistotrema brinkmannii | Basidiomycota | KF218967.1 |
| 3.29.1.1 IQ | Cylindrobasidium torrendii | Basidiomycota | DQ679920.1 |
| 3.29.1.1 IQ | Sistotrema brinkmannii | Basidiomycota | KF218967.1 |
| 3.29.1.1 IQ | Peniophora nuda | Basidiomycota | AF287880.1 |
| 3.29.1.1 IQ | Sistotrema coroniferum | Basidiomycota | KF218968.1 |
| 3.30.3.2 I | Diplodia sapinea | Ascomycota | KT323206.1 |
| 3.30.3.2 I | Beauveria bassiana | Ascomycota | KC768069.1 |
| 3.30.3.2 I | Sydowia polyspora | Ascomycota | JX421714.1 |
| 3.30.3.2 S | Fusarium graminearum | Ascomycota | MG274308.1 |
| 3.34.3.2 S | Cladosporium cladosporioides | Ascomycota | KY781771.1 |
| 3.34.3.2 S | Cladosporium cladosporioides | Ascomycota | EU019262.2 |
| 3.30.3.2 I | Fusarium graminearum | Ascomycota | MG274308.1 |
| 3.30.3.2 I | Bjerkandera adusta | Basidiomycota | KT305936.1 |
| 3.30.3.2 I | Galactomyces candidum | Ascomycota | JF262181.1 |
| 3.31.1.1 IQ | Galactomyces candidum | Ascomycota | JF262181.1 |
| 3.31.1.1 IQ | Pezicula eucrita | Ascomycota | KR858989.1 |
| 3.31.1.1 IQ | Pezicula eucrita | Ascomycota | KR859199.1 |
| 3.31.1.1 IQ | Pezicula eucrita | Ascomycota | KR858989.1 |
| 3.31.1.1 I | Absidia glauca | Zygomycota | JN942680.1 |
| 3.36.3.2 S | Sydowia polyspora | Ascomycota | JQ768401.1 |
| 3.25.1.1 IQ | Leptographium sp. | Ascomycota | JN604475.1 |

Hongos fitopatógenos que habitan una amplia variedad de tipos de suelo y sustrato vegetales, fueron identificados: Galactomyces candidum, Absidia glauca, Penicillium glabrum, y Fusarium graminearum. Otros hongos identificados fueron Beauveria bassiana y Sphaerodes quandrangularis, señalados como entomopatógenos y mycoparásitos respectivamente.

Así mismo fueron identificados los hongos manchadores Diplodia sapinea y Leptographium sp. y los hongos de pudrición S. coroniferum, Peniophora nuda y Cylindrobasidium torrendii. En maderas siniestradas grado 2 y control se habían identificado previamente los hongos B. adusta, S. brinkmannii y P. gigantea.

CONCLUSIONES

Luego de evaluada la colonización de hongos sobre la madera dañada daño II y III se concluye que pese a la alta diversidad de especies encontrada (48) la madera presentó en ambos casos un manchado superficial sin presencia de áreas deterioradas o con pudrición.

El estado del deterioro por lo tanto fue mínimo si además se considera que no hubo hallazgos de hongos manchadores importantes, como especies del género Ophiostoma, que dan pasó posteriormente a la colonización de hongos de la pudrición en un proceso natural de sucesión ecológica.

Del total de especies solo 6, que constituyen un 13 % del universo identificado, correspondieron a hongos asociados a la pudrición blanca y blanda, Phlebiopsis gigantea, Bjerkandera adusta, Sistotrema brinkmanii, Coprinellus micaceus, Peniophora nuda y Cylindrobasidium torrendi. Es importante señalar que 5 de las 6 especies identificadas como pudrición blanca, fueron encontradas en la madera con daño III.

Coincidentemente un total 40 especies de mohos, entre ellos manchadores superficiales y fitopatógenos, principalmente habitantes del suelo fueron identificados, y constituyen el 83% del universo muestreado.

Por otro lado solo un 4 % de este universo lo constituyen los hongos manchadores Diplodia sapinea y Leptographium sp. que fueron encontrados en la madera daño III. Esto coincide con la presencia en mayor número de hongos asociados a la pudrición blanca.

### 3.2.1.2 Hito N°2: Ficha técnica propiedades químicas y físicas de la madera siniestrada y control.

METODOLOGIA

Muestras determinación de propiedades químicas

A partir de cada rodela, desde sus lados diametralmente opuestos, se obtuvieron medias lunas de madera de albura de alrededor de 4 cm de espesor medidos en la dirección radial.  Cada media luna en su estado verde fue muestreada taladrando la superficie de la muestra libre de corteza con una broca de paleta. La viruta obtenida, colocada en bandejas y secada al aire, alrededor de 200 g de masa seca al aire, fue molida y tamizada. El material aceptado se utilizó tanto en la determinación de extraíbles como en la determinación de holocelulosa.

Determinación de extraíbles

Muestras en triplicado de la fracción clasificada entre 45-60 mesh, 1 y 2 g, fueron pesadas, respectivamente, para su determinación del contenido de humedad y evaluación de extraíbles.  La masa de madera molida, 2g por muestra, colocada en receptáculos y en triplicado, fue extraída con acetona al 90% en equipos de extracción soxhlet configurados con matraces de fondo redondo de 500 ml.  Los factores temperatura del sistema de calefacción y flujo de agua en el sistema de refrigeración fueron ajustados para obtener ciclos de extracción de 5 minutos. Para la obtención de madera libre de extraíbles se realizaron 80 ciclos que se extendieron por 7 horas aproximadamente.  El % de extraíbles fue determinado como:

%Extraíbles= (masa de extraíbles/masa madera seca) x 100

Determinación de holocelulosa

La determinación del porcentaje de holocelulosa se realizó mediante la digestión de madera molida libre de extraíbles con ácido acético y clorito de sodio.  Con este objetivo muestras de madera seca molida (45-60 mesh), 0,25 g y 5 ml de agua desionizada, en triplicado, depositada en 3 matraces Erlenmeyer de 50 ml, termostatizada a 90°C, fue digerida con ácido acético glacial (2 ml) y 5 ml de una solución de clorito de sodio  80 g/L por 1 hora. Seguidamente, en una segunda etapa, otros 4 ml de ácido acético glacial y 10 ml de solución de clorito de sodio 80 g/L, fueron agregados, agitados y dejados reaccionar por otra hora, un tiempo total de reacción de 2 horas, periodo después del cual la reacción se detuvo introduciendo el matraz en agua fría (10ºC). El contenido de cada matraz fue trasvasado a un crisol filtrante gooch N° 2, previamente tarado, y filtrado mediante vacío. El residuo obtenido (holocelulosa), lavado con 300 ml de agua desionizada, fue secado en una estufa a 105 ± 3 º C hasta peso constante. El rendimiento del porcentaje de holocelulosa fue determinado mediante la fórmula:

% holocelulosa = (masa seca de holocelulosa (g) x 100)/ masa seca de madera (g)

Resultados y Discusión

Los árboles afectados por incendios son sometidos a procesos de stress que afectan sus defensas. En estas condiciones son más susceptibles al ataque de insectos y microorganismos.  No obstante lo anterior, en Chile, desde el punto de vista tecnológico no existen informes técnicos que en el tiempo establezcan con certeza la aparición de hongos de la mancha azul, de pudrición y sus efectos sobre la madera.  Los extraíbles de la madera, compuestos fácilmente asimilables, tanto por hongos deuteromicetes y ascomicetes, favorecerían en primera instancia la presencia de estos primeros colonizadores, y por ende, la permanencia de estos microrganismos mientras estas sustancias existan. Al contrario, los hongos de pudrición, especializados en la digestión de los polímeros de la madera, creciendo a menores tasas, se esperaría afectaran las propiedades de la madera de manera más tardía.

Porcentaje de Extraíbles

El gráfico N° 1  muestra que visualmente existen diferencias entre los promedios de porcentaje de extraíbles determinados, el ANOVA de una vía entre las medias evaluadas para cada altura dentro del mismo tipo de daño, para un α=0.05, muestra que entre éstas no existe diferencias significativas (Tabla N° 4).  Asimismo, de la comparación entre los tob y tc, tampoco se observan para igual tipo de daño y control, diferencias significativas entre las medias de cada altura (Tabla N° 5).

Gráfico N° 1. Efecto del tiempo de cosecha del árbol en pie en plantaciones siniestradas sobre el porcentaje de extraíbles en madera de albura evaluadas en las alturas H1 y H2.

Tabla N° 4.  Valores t de significancia para las comparaciones de los promedios de porcentajes de extraíbles y holocelulosa evaluados para el mismo daño a diferente altura en el fuste.

|  | Extraíbles |  | Holocelulosa |
| --- | --- | --- | --- |
| Tratamiento | H1 | H3 |  | H1 | H3 |
| 1 vs 2 | 0,1916 | 0,0971 |  | 0,5262 | 0,4968 |
| 1 vs 3 | 0,5353 | 0,4041 |  | 0,8452 | 0,5815 |
| 2 vs 3 | 0,4748 | 0,4036 |  | 0,3981 | 0,9088 |
| 1: Control; 2: Daño II; 3: Daño III. Valores mayores que 0,05 muestran que la diferencia entre las dos medias no es significativo |

Porcentaje de Holocelulosa

El gráfico N° 2 muestra que no existen diferencias entre los promedios de porcentaje de holocelulosa determinados. En este mismo sentido el ANOVA de una vía entre las medias evaluadas para cada altura dentro del mismo tipo de daño, para un α=0.05, muestra que no existe entre éstas diferencias significativas (Tabla N° 1). De igual modo, de la comparación entre los tob y tc, tampoco se observan para igual tipo de daño y control, diferencias significativas entre las medias de cada altura (Tabla N° 2).

Gráfico N° 2.  Efecto del tiempo de cosecha del árbol en pie en plantaciones siniestradas, evaluadas en las alturas H1 y H2, sobre el porcentaje de holocelulosa en madera de albura.

Tabla N° 5.  Niveles de significancia para los promedios de porcentajes de extraíbles y holocelulosa evaluados para el mismo daño a diferente altura en el fuste.

|  | Extraíbles |  | Holocelulosa |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de daño | H1 | H3 |  | H1 | H3 |
|  | t ob | t c |  | t ob | t c |
| Control | 0,32 | 2,07 |  | 0,79 | 2,07 |
| Daño I | 1,50 | 2,07 |  | 1,14 | 2,07 |
| Daño II | 0,75 | 2,07 |  | 2,03 | 2,07 |
| t ob : t observado; tc: t crítico |

Conclusiones

Los resultados muestran que en los arboles siniestrados existirían fuentes nutricionales o extraíbles suficientes para favorecer el crecimiento de hongos manchadores superficiales y de la albura (mancha azul). Al contrario los niveles comparables de porcentaje de holocelulosa, tanto en la madera control como en la madera siniestrada, permitirían afirmar que la madera muestreada aún no ha sido atacada por hongos de pudrición café en niveles tales de perdida que evidencien diferencias estadísticamente significativas. Estos resultados son coherentes con las distintas especies de hongos recolectados e identificados en el estudio de durabilidad.

Propiedades físicas

Objetivo

Determinar las propiedades físicas de densidad, contenido de humedad y contracción, para madera siniestrada y de control de Pinus radiata.

Metodología

Material de ensayo

La preparación de las probetas para la determinación de las propiedades físicas de la madera fue realizada siguiendo el protocolo establecido en la NCh 968 of.86. Cada trozo A fue aserrado en una máquina de carro huincha, instalada en el PTM, para obtener un tablón central de 80 mm de espesor, incluyendo la medula. En la cara transversal del tablón central se marcaron 4 viguetas de 80 x 80 x 1200 mm, de las cuales se obtuvieron dos tipos de probetas; la primera proveniente de madera juvenil (MJ) ubicada más cerca de la medula (color verde) y la segunda de madera madura (MM), próxima a la corteza (color naranjo), tal como se muestra en la figura N° 2.

Trozo A

Figura N° 2. Obtención de viguetas de cada trozo

De cada vigueta se obtuvieron las probetas para Los ensayos de la densidad, contenido de humedad y contracción. En la tabla N° 6 se presentan las dimensiones y número de probetas, además de la norma chilena, asociada a cada propiedad física. Las probetas deben estar libres de defectos (corteza, sin medula, bolsas de resina etc.), ni grietas con fibra rectilínea con su eje longitudinal paralelo a la dirección de las fibras y con dos de sus caras opuestas paralela a los anillos de crecimiento.

Tabla N° 6.  Dimensiones probetas, número y norma Chilenas.

| Ensayo | Dimensiones (mm) | N° Probetas | Norma Chilenas |
| --- | --- | --- | --- |
| Densidad | 25 x 25 x 100 | 288 | NCh 968 of.86 |
| Contenido de humedad | 25 x 25 x 100 | 288 | NCh 968 of.86 |
| Contracción al 0 % de CH | 25 x 25 x 100 | 288 | NCh 968 of.86 |

Los ensayos para la determinación de la densidad, contenido de humedad y contracción, se realizaron de acuerdo a los protocolos establecidos en las normas chilenas NCh 176/1 of. 84, NCh 176/2 of.86 (modificada en 1988) y NCh 176/3 of.84, respectivamente.

Resultados y discusión

A continuación se presentan los resultados obtenidos para la densidad básica, contenido de humedad, contracción al 0% de contenido de humedad. Los resultados presentados en los diferentes gráficos corresponden a los valores promedios y la correspondiente desviación standard. El eje X corresponde al tipo de madera (madera madura (MM) y madera juvenil (MJ)) en las alturas H1 y H3, para los diferentes tipos de daño (control, daño II y daño III), mientras que el eje y el valor de la propiedad física que corresponda (g/cm3 o %).

Densidad básica

Los resultados obtenidos para la densidad básica, en función de la MM y MJ en las H1 y H3 para la madera de control, daño II y daño III, se presentan en el gráfico N° 3.  Las tablas de resultados de los valores medios de la densidad básica, prueba t de student y análisis de varianza, se presentan en el Anexo N° 1; Tabla N° 4, Tabla N° 5 y Tabla N° 6, respectivamente.

Los resultados de densidad básica (gráfico N° 3) obtenidos para MM en altura H1 fueron de 0,44 g/cm3, 0,46 g/cm3 y 0,43 cm3 para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. El resultado del análisis estadístico indicó que no existen diferencias significativas entre estos valores de densidad básica, excepto entre daño II y daño III, donde los valores son diferentes estadísticamente. En la altura H3 para MM, valores de 0,42 g/cm3, 042 g/cm3 y 0,38 g/cm3 fueron obtenidos para la madera de control, daño II y daño III. Al comparar estos resultados, se observaron diferencias significativas entre la madera de control y daño III, y entre daño II y daño III. Para el caso de MJ en la altura H1, los valores de densidad básica obtenidos para la madera de control, daño II y daño III, fueron de 0,39 g/cm3, 0,42 g/cm3 y 0,36 g/cm3, respectivamente. En este caso, solo se observaron diferencias significativas entre madera de control y daño III. Para la altura H3, se observó la misma tendencia obtenida en la altura H1, pero con valores de densidad menores, los cuales fueron de 0,35 g/cm3, 0,38 g/cm3 y 0,34 g/cm3, para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. Al comparar estos valores de densidad, no se observaron diferencias significativas entre ellos, excepto entre la madera de control y el daño III, donde existen diferencia significativas.

Al comparar los resultados de la densidad básica entre la altura H1 y altura H3 obtenida para la madera de control, daño II y daño III, tanto en MM como en MJ, se observó una disminución de la densidad básica a medida que aumenta la altura. Al comparar la densidad básica en MM para los diferentes tipos de daño, entre la altura H1 y H3, los resultados indicaron que, en general no existen diferencia significativas, excepto para el daño III, donde sí se observaron diferencias significativas. Para el caso de MJ, no se observaron diferencias significativas entre los valores de densidad básica obtenidos para la altura H1 y H3.

Grafico N° 3. Resultados densidad básica.

Contenido de humedad (CH)

Los resultados de contenido de humedad obtenidos para la madera de control, daño II y daño III, en MM y MJ alturas H1 y H3, se presentan en el gráfico N° 4. Las tablas de resultados de los valores medios del contenido de humedad, prueba t de student y análisis de varianza, se presentan en el Anexo N° 1; Tabla N° 7, Tabla N° 8 y Tabla N° 9, respectivamente.

En este grafico se puede observar que la MM, para los distintos tipos de daño y alturas, presento mayores valores de CH que la MJ. Para la MM en la H1, los valores de CH para la madera control, daño II y daño III, fueron de 120 %, 120 % y 134 %, respectivamente. Estos resultados no presentaron diferencias significativas. Los valores de CH de MM en la H3, fueron mayores que para H1 y corresponden a 126 %, 132 % y 135 % para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. Estos últimos valores de CH no presentaron diferencias significativas. Lo anterior sugiere que el tipo de daño en la madera no tiene un efecto sobre el CH. Al comparar los resultados de CH entre la H1 y H3, para MM y diferentes tipos de daño, los resultados indicaron que no existen diferencias significativas entre ellos.

Para el caso de la MJ en la H1, se observa que los valores de CH obtenidos, fueron de 34 %, 42 % y 48 % para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. Al comparar estadísticamente estos valores de CH, los resultados indicaron que no existen diferencias significativas entre ellos. Para el caso de la H3, la madera de control, daño II y daño III presentaron valores de CH de 48 %, 46 % y 51 %, respectivamente, y al igual que para H1, no se observaron deferencias significativas. De igual manera, al comparar los resultados de CH entre la H1 y H3, para MJ y diferentes tipos de daño, estos no presentaron diferencias significativas.

Grafico N° 4. Resultados contenido de humedad

Contracción al 0 % de CH

En los gráficos N° 5 y N° 6, se muestran los resultados obtenidos para la contracción radial y contracción tangencial, respectivamente, en función del tipo de madera y altura, para los diferentes tipos de daño. Las tablas de resultados de los valores medios de contracción radial y tangencial, análisis de varia para elaborar los gráficos se presentan en el prueba t de student y análisis de varianza, se presentan en el Anexo N° 1; Tabla N° 10, Tabla N° 11 y Tabla N° 12, respectivamente.

En el gráfico N° 5, se observa que la MM en H1 presento valores promedios de contracción radial de 2,78 %, 2,45 % y 3,13 % para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. Al comparar estos valores de contracción, los resultados indicaron que no existen diferencias significativas entre ellos. Una tendencia similar fue observada en la altura H3 donde la madera de control, daño II y daño III, presento valores de 2,56 %, 2,22 % y 2,67 %, respectivamente. Al igual que en la altura H1, estos valores de contracción radial no presentaron diferencias significativas para MM. Los resultados de la comparación de los valores de contracción radial en función de la altura, en madera de control, daño II y daño III, para MM, indicaron que no existen diferencias significativas.

Para el caso de la MJ en la H1, se observa en el gráfico N° 5 que los valores de contracción radial, fueron de 2,56 %, 1,87 % y 2,64 % para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. El análisis estadístico indico que estos valores no presentaron diferencias significativas. Para la H3, los valores obtenidos para la madera de control, daño II y daño III, fueron de 3,02 %, 2,80 % y 2,75 %, respectivamente, los cuales de acuerdo al análisis estadístico, tampoco son estadísticamente diferentes. Al comparar los valores de contracción radial de MJ, entre la H1 y H3, para madera con diferentes tipos de daño, los resultados indicaron que no existen diferencias significativas.

Gráfico N° 5. Resultados contracción radial 0 % de CH

Los resultados para la contracción tangencial presentados en el gráfico N° 6, indican que estos valores son mayores que los obtenidos para la contracción radial, lo cual está en acuerdo con lo reportado en la literatura. En este grafico se observa que para la MM en H1, los valores de contracción tangencial para la madera de control, daño II y daño III fueron de 5,1 %, 4,7 % y 5,2 %, respectivamente. Estos resultados no presentaron diferencias significativas. Para la H3, se observó una tendencia similar en la contracción tangencial para los diferentes tipos de daño en MM. Los valores obtenidos fueron de 4,3 %, 3,8 % y 5,2 %, para madera de control, daño II y daño III, respectivamente. En general, el análisis estadístico índico que no existen diferencias significativas en la H3, excepto entre el daño II y daño III, en la cual existen diferencias significativas. Al comparar los resultados de contracción tangencial entre H1 y H3, para MM y diferentes tipos de daño, se observaron diferencias significativas solo para el daño II.

Para el caso de MJ en H1, de acuerdo al grafico N° 7, la madera de control, daño II y daño III, presentaron valores de contracción tangencial de 4,5 %, 4,3 % y 4,5 %, respectivamente, y entre los cuales no se observaron diferencias significativas. En la H3, los valores obtenidos fueron de 4,4 %, 3,4 % y 4,5 % para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente.  Para esta altura tampoco se observaron diferencias significativas. En general, los resultados de la comparación de la contracción tangencial entre H1 y H3, para MJ y diferentes tipos de daño, indicaron que no existen diferencias significativas, excepto para el daño II donde existen diferencias significativas.

Grafico N° 6. Resultados contracción tangencial 0 % de CH.

Conclusiones

Luego de evaluadas las propiedades físicas de densidad, contenido de humedad y contracción en madera siniestrada y de control de Pinus radiata se puede concluir que:

En general, los resultados obtenidos para la densidad básica sugieren que no existe un efecto del tipo de daño del árbol, tanto en madera madura como en madera juvenil, en las alturas evaluadas, excepto en algunos casos puntuales asociados al daño II y daño III.

No se observó un efecto significativo del tipo de daño del árbol sobre el contenido de humedad de la madera madura y juvenil. Tampoco se observó un efecto de la altura sobre esta propiedad física.

Para la contracción, los resultados indicaron que no existe un efecto del tipo de daño de la madera sobre la contracción radial y tangencial, tanto en madera juvenil como en madera madura. Para la contracción tangencial, se observó un efecto de la altura en la madera con daño II.

### 3.2.1.3. Hito N°3: Ficha técnica propiedades mecánicas de la madera siniestrada y control.

Objetivo

Determinar las propiedades mecánicas de flexión estática, compresión paralela y perpendicular a las fibras, cizalle paralelo a las fibras (radial y tangencial), dureza perpendicular (radial y tangencia), además de la resistencia al impacto para madera siniestrada y de control de Pinus radiata.

Metodología

Material de ensayo

La preparación de las probetas para la determinación de las propiedades mecánicas de la madera fue realizada siguiendo el protocolo establecido en la NCh 968 of.86. La fabricación de las viguetas para obtener las probetas siguió el protocolo para la fabricación de probetas para determinar las propiedades físicas (ver figura N° 2). De cada vigueta se obtuvieron las probetas para los ensayos de flexión estática, compresión paralela y perpendicular a la fibra, y ensayo de cizalle radial y tangencial. En la tabla N° 7 se presentan las dimensiones y número de probetas, además de la norma chilena, asociada a cada ensayo. Las probetas deben estar libres de defectos (corteza, sin medula, bolsas de resina etc.), ni grietas con fibra rectilínea con su eje longitudinal paralelo a la dirección de las fibras y con dos de sus caras opuestas paralela a los anillos de crecimiento.

Tabla N° 7.  Dimensiones probetas, número y normas.

| Ensayo | Dimensiones (mm) | Numero probetas | Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| Flexión estática | 25 x 25 x 410 | 288 | NCh 987 of.87 |
| Compresión paralela a la fibra | 50 x 50 x 200 | 288 | NCh 973 of.87 |
| Compresión perpendicular a la fibra | 50 x 50 x 150 | 288 | NCh 974 of.87 |
| Cizalle radial | 50 x 50 x 65 | 288 | NCh 976 of.87 |
| Cizalle tangencial | 50 x 50 x 65 | 288 | NCh 976 of.87 |
| Dureza perpendicular radial | 50 x 50 x 150 | 144 | NCh 978 of 87 |
| Dureza perpendicular tangencial | 50 x 50 x 150 | 144 | NCh 978 of 87 |
| Resistencia al impacto | 13,7x13,7x137 | 144 | ASTM D6110 - 10 |

Todos los ensayos mecánicos (excepto resistencia al impacto) se realizaron en una maquina universal de ensayos mecánicos INSTRON 4468 perteneciente al laboratorio CBN de la Universidad del Bío-Bío, siguiendo los protocolos establecidos en las normas chilenas NCh 968 of86 y NCh 969 of86, las cuales describen las condiciones generales que se deben cumplir al efectuar los ensayos de propiedades mecánicas en la madera y el acondicionamiento de las probetas hasta un contenido de 12 % de humedad. Para el caso del ensayo de resistencia al impacto este se realizó en una máquina de impacto al péndulo Dynisco, API, para determinar el esfuerzo del impacto con el método Izod ubicada en el laboratorio CIPA de la Universidad del Bío-Bío.

Resultados y discusión

A continuación se presentan los resultados obtenidos en los ensayos mecánicos de flexión estática, compresión paralela y perpendicular a las fibras, cizalle radial y tangencial, dureza perpendicular radial y tangencial y resistencia al impacto. Los resultados presentados en los diferentes gráficos corresponden a los valores promedios y la correspondiente desviación standard. El eje X corresponde al tipo de madera (madera madura (MM) y madera juvenil (MJ)) en las alturas H1 y H3, para los diferentes tipos de daño (control, daño II y daño III), mientras que el eje Y al valor de resistencia mecánica que corresponda.

Flexión estática

Los resultados obtenidos para el Modulo de Elasticidad (MOE) y Modulo de Ruptura (MOR) en flexión estática, en función de la MM y MJ en las H1 y H3 para la madera de control, daño II y daño III, se presentan en los gráficos N° 7 y N° 8, respectivamente. Las tablas de resultados de los valores medios para el MOE y MOR utilizados para generar los gráficos se presentan en el Anexo N° 2; Tabla N° 1

En el grafico N° 7, se observa que la MM presento mayores valores promedios de MOE que la MJ, tanto en la H1 como en la H3, para los diferentes tipos de daño.  Para el caso de la MM, al comparar los valores de MOE entre la madera de control, daño II y daño II, para la altura H1, se tiene que el mayor y menor valor corresponden a 7766 MPa y 7096 MPa, y están asociados a la madera de control y daño II, respectivamente. El análisis estadístico (Anexo N° 2; Tabla N° 2) indico que no existen diferencias significativas entre los valores de MOE asociados a la madera de control, daño II y daño II, para la MM en H1. Una situación similar fue observada para los resultados de MOE en la MM para H3, donde los valores obtenidos para la madera de control, daño II y daño III, fueron de 7013 MPa, 6999 MPa y 6560 MPa, respectivamente. Estos resultados no presentaron diferencias significativas. Al comparar, entre la altura H1 y H3, los resultados de MOE obtenidos para los diferentes tipos de daño en MM, los resultados indicaron que no existen diferencias significativas (Anexo N° 2; Tabla N° 3).

Para el caso de la MJ en la H1, se observa en el grafico N° 7 que los valores para el MOE, fueron de 6213 MPa, 5376 MPa y 5975 MPa para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. Al comparar estos valores de MOE, el resultado del análisis estadístico indico que no existen diferencias significativas entre ellos. Una tendencia similar, aunque con valores menores, fue observada para la H3, manteniendo el mayor valor la madera de control. Para este caso, si se observaron diferencias significativas. Al igual que para la MM, la comparación de los resultados de MOE entre la H1 y H3, para MJ y diferentes tipos de daño, no presento diferencias significativas (Anexo N° 2; Tabla N° 3).

Grafico N° 7. Resultados obtenidos para el MOE en flexión estática

Para el caso del MOR, en el grafico N° 8, se observa que para la MM en H1, el mayor y menor valor de MOR se obtuvo para la madera de control y daño II, con 79,16 MPa y 71,64 MPa, respectivamente, mientras que para el daño III se obtuvo un valor de 73,73 MPa. Al comparar estadísticamente estos valores de MOR, los resultados indicaron que no existen diferencias significativas. Para la H3, se obtuvieron menores valores de MOE que para H1, pero, al igual que para la MM en H1, los valores no presentaron diferencias significativas entre ellos. Al comparar los resultados de MOR para MM y diferentes tipos de daño, entre la H1 y H3, en general, no se obtuvieron diferencias significativas; excepto para la madera de control, donde se observaron diferencias significativas entre los valores de MOE de H1 y H3.

Para el caso de la MJ en la H1, se observa que los valores para el MOR, fueron de 62,71 MPa, 59,11 MPa y 65,08 MPa para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. Al comparar estadísticamente estos valores de MOR, ellos no presentaron diferencias significativas. En el caso de la H3, valores muy similares de MOR fueron obtenidos para MJ en los diferentes tipos de daño, los cuales variaron entre 59,72 MPa (control) y 58,49 MPa (daño II). Estos valores de MOR no presentaron diferencias significativas. Al comparar los resultados de MOR, entre la H1 y H3, para MJ y diferentes tipos de daño, estos no presentaron diferencias significativas.

Grafico N° 8. Resultados obtenidos para el MOR en flexión estática

Compresión Paralela

En los gráficos N° 9 y N° 10, se muestran los resultados obtenidos para la tensión de compresión paralela (Fc,lp) y la tensión máxima de rotura (Rc) en compresión paralela a la fibra, respectivamente, en función del tipo de madera y altura, para los diferentes tipos de daño. Las tablas de resultados de los valores promedios para Fc,lp y Rc para elaborar los gráficos se presentan en el Anexo N° 2; Tabla N° 4.

En el grafico N° 9, se puede observar que la MM para los distintos tipos de daño presento mayores valores de Fc,lp, tanto en la H1 como en la H3, que la MJ. Para la MM en la H1, los valores de Fc,lp para la madera control, daño II y daño III, fueron de 28,84 MPa, 27,63 MPa y 27,05 MPa, respectivamente. Estos resultados no presentaron diferencias significativas. Una situación similar se observó para la MM en la H3, en la cual los valores de Fc,lp de 27,55 Mpa, 24,75 Mpa y 24,67 Mpa, para la madera de control, daño II y daño III, no presentaron diferencias significativas, pese a que en ambos casos, el mayor valor se obtuvo para la madera de control (Anexo N° 2; Tabla N° 5). Al comparar los resultados de Fc,lp, entre la H1 y H3, para MM y diferentes tipos de daño, si bien es cierto los mayores valores de Fc,lp se obtuvieron para la H1, estos no presentaron diferencias significativas, con respecto a los valores de Fc,lp obtenidos para H3 ( Anexo N° 2; Tabla N° 6).

Para el caso de la MJ en la H1, se observa que los valores para Fc,lp , fueron de 22,03 MPa, 20,02 MPa y 21,33 MPa para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. Al comparar estos valores de Fc,lp, los resultados indicaron no existen diferencias significativas entre ellos. Para el caso de la H3, la madera de control, daño II y daño III presentaron valores de Fc,lp muy similares, en torno a los 21,5 MPa, en los cuales no se observaron diferencias significativas. De igual manera, al comparar los resultados de Fc,lp entre la H1 y H3, para MJ y diferentes tipos de daño, estos no presentaron diferencias significativas.

Grafico N° 9. Resultados obtenidos para Fc,lp en compresión paralela

En el grafico N° 10, se puede observar que los valores de Rc obtenidos para la MM en la H1 fueron de 37,23 MPa, 36,25 MPa y 35,63 MPa en la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. El resultado del análisis estadístico índico que no existen diferencia significativas entre ellos. Una tendencia similar se observó para la altura H3, donde el mayor valor de RC fue obtenido para la madera de control (35,37 MPa), mientras que el menor valor está asociado al daño III (33,02 MPa), en la cual, tampoco se observaron diferencias significativas. De igual manera, al comparar los valores de RC de la MM con diferentes tipos de daño, entre la H1 y H3, el resultado indico que no existen diferencias significativas.

Para el caso de la MJ en la H1, se observa que los valores para Rc, no presentan una tendencia clara, donde los valores para la madera de control, daño II y daño III, fueron de 29,12 MPa, 25,05 MPa y 28,33 MPa. Estos valores no presentaron diferencias significativas. Para la altura H3, no se observa una tendencia marcada, ya que los valores fluctuaron alrededor de 28,8 MPa para la madera con diferentes tipos de daño. Estos valores, al igual que para la H1, no presentaron diferencia significativas. Al comparar los resultados de Rc entre la H1 y H3, para MJ y diferentes tipos de daño, no se observaron diferencias significativas.

Grafico N° 10. Resultados obtenidos para Rc en compresión paralela

Compresión perpendicular

En los gráficos N° 11 y N° 12, se muestran los resultados obtenidos para la tensión de compresión perpendicular (Fcn,lp) y la tensión máxima de rotura (Rcn) en compresión perpendicular a la fibra, respectivamente, en función del tipo de madera y altura, para los diferentes tipos de daño. Las tablas de resultados de los valores promedios para Fcn,lp y Rcn para elaborar los gráficos se presentan en el Anexo N° 2; Tabla N° 7.

En el grafico N° 11, se observa que la MM presento mayores valores promedios de Fcn,lp que la MJ, tanto en la H1 como en la H3, para los diferentes tipos de daño.  Para el caso de la MM, al comparar los valores de Fcn,lp entre la madera de control, daño II y daño III, para la altura H1, se tiene que el mayor y menor valor corresponden a 6,39 MPa y 6,08 MPa, y están asociados a la madera de control y daño III, respectivamente.

Al comparar estos resultados, no se encontraron diferencias significativas entre los valores de Fcn,lp para la madera de control, daño II y daño III. Una situación similar fue observada para los resultados de Fcn,lp en la MM para H3, donde los valores obtenidos para la madera de control, daño II y daño III, fueron de 5,56 MPa, 5,37 MPa y 5,40 MPa, respectivamente. Estos resultados no presentaron diferencias significativas (Anexo N° 2; Tabla N° 8). Al comparar, entre la altura H1 y H3, los valores de Fcn,lp obtenidos para los diferentes tipos de daño en MM, no se encontraron diferencias significativas; excepto para el daño II, donde existen diferencias significativas entre la altura H1 y H3. (Anexo N° 2 ; Tabla N° 9)

Para el caso de la MJ en la H1, se observa en el grafico N°5 que los valores de Fcn,lp, fueron de 5,84 MPa, 5,51 MPa y 5,66 MPa para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. Al comparar estos valores de Fcn,lp, el resultado del análisis indico que no existen diferencias significativas entre ellos. Una tendencia similar, aunque con valores menores, fue observada para la H3, manteniendo el mayor valor la madera de control (5,36 MPa) y el menor valor el daño II (4,73 MPa). Para este caso, tampoco se observaron diferencias significativas. Al comparar los resultados de Fcn,lp, entre la H1 y H3, para MJ y diferentes tipos de daño, no se observaron diferencias significativas.

Grafico N° 11 Resultados obtenidos para Fcn,lp en compresión perpendicular

Para de Rcn, se observa en el grafico N° 12, que para la MM en H1, el mayor y menor valor de Rcn se obtuvo para el daño II y la madera de control con 8,13 MPa y 7,19 MPa, respectivamente, mientras que para el daño III se obtuvo un valor de 7,50 MPa. Al comparar estadísticamente estos valores de Rcn, no se observaron diferencias significativas. Para la H3, se obtuvieron valores de Rcn de 7,18 MPa, 7,07 MPa y 6,76 MPa para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente, pero, al igual que para H1, estos valores no presentaron diferencias significativas. De igual manera, no se observaron diferencias significativas al comparar los resultados de Rcn para MM y diferentes tipos de daño, entre las alturas H1 y H3.

Para el caso de la MJ en la H1, se observa que los valores para Rcn, fueron de 6,83 MPa, 7,06 MPa y 7,32 MPa para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. Estos resultados de Rcn no presentaron diferencias significativas. En el caso de la H3, valores muy similares de Rcn fueron obtenidos para MJ en los diferentes tipos de daño, los cuales variaron entre 6,55 MPa (control) y 6,35 MPa (daño II). Estos valores de Rcn no presentaron diferencias significativas. Al comparar los resultados de Rcn, entre las alturas H1 y H3, para MJ y diferentes tipos de daño, estos no presentaron diferencias significativas.

Grafico N° 12. Resultados obtenidos para Rcn en compresión perpendicular

Cizalle

Los resultados obtenidos para la tensión máxima radial (Rvr) y la tensión máxima tangencial (Rvt) en cizalle paralelo, en función del tipo de madera y altura, para la madera con diferentes tipos de daño se presentan en los gráficos N° 13 y N° 14, respectivamente. Las tablas de resultados de los valores promedios para Rvr y Rvt para elaborar los gráficos se presentan en el Anexo N° 2; Tabla N° 10.

En el grafico N° 13, se observa que para la MM en H1, los valores promedios de Rvr para la madera de control, daño II y daño III fueron de 9,82 Mpa, 9,66 Mpa y 9,82 Mpa, respectivamente. Estos valores fueron muy similares, por lo cual al realizar la comparación, estos no presentaron diferencias significativas. Para la H3, se obtuvieron valores de Rvr de 9,26 Mpa, 8,79 Mpa y 9,09 Mpa para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente y al igual que para la H1, estos valores no presentaron diferencias significativas (Anexo N° 2; Tabla N° 11). Al comparar, entre la altura H1 y H3, los valores de Rvr obtenidos para los diferentes tipos de daño en MM, no se encontraron diferencias significativas (Anexo N° 2; Tabla N° 12).

Para el caso de la MJ en la H1, se observa en el grafico N° 13 que los valores de Rvr , fueron de 9,06 MPa, 9,15 MPa y 8,66 MPa para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. Luego de comparar estos estos valores de Rvr, el análisis indico que no existen diferencias significativas entre ellos. Para la altura H3, el mayor valor de Rvr fue obtenido para la madera de control (9,03 MPa) y el menor valor el daño II (8,31 MPa). Para este caso, tampoco se observaron diferencias significativas entre los valores de Rvr. El análisis realizado para comparar los valores de Rvr, entre la H1 y H3, de los diferentes tipos de daño para la MM, índico que no existen diferencias significativas.

Grafico N° 13. Resultados obtenidos para Rvr en cizalle paralelo

En el grafico N° 14, se observa que para la MM en H1, los valores promedios de Rvt para la madera de control, daño II y daño III presentaron valores muy similares, los cuales fluctuaron alrededor de 12,15 MPa, por lo cual no presentaron diferencias significativas. Para la H3, se obtuvieron valores de Rvt de 10,87 Mpa, 10,44 Mpa y 10,0 Mpa para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. Estos valores no presentaron diferencias significativas. Al comparar los valores de Rvt obtenidos para los diferentes tipos de daño en MM, entre la altura H1 y H3, no se encontraron diferencias significativas para la madera de control. Sin embargo, para el daño II y daño III, se observaron diferencias significativas entre los valores obtenidos en H1 y H3.

Para el caso de la MJ en la H1, se observa en el grafico N° 14 que los valores de Rvt, fueron de 9,06 MPa, 9,15 MPa y 8,66 MPa para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. Luego de comparar estos estos valores de Rvt, el análisis indico que no existen diferencias significativas entre ellos. Para la altura H3, el mayor valor de Rvr fue obtenido para la madera de control (9,03 MPa) y el menor valor el daño II (8,31 MPa). Para este caso, tampoco se observaron diferencias significativas entre los valores de Rvr. El análisis realizado para comparar los valores de Rvr, entre la H1 y H3, de los diferentes tipos de daño para la MJ, indico que existen diferencias significativas para la madera de control y daño II. Para el daño III, no se observaron diferencias significativas.

Grafico N° 14. Resultados obtenidos para Rvt en cizalle tangencial

Dureza

La altura, para cada tipo de madera y dependiendo de la dirección de la fibra, tangencial o radial, tuvo sobre la dureza Janka un impacto estadísticamente significativo. Aunque no hubo entre las direcciones radial (DRD) y tangencial (DTG), para una misma altura, diferencias estadísticas significativas (Grafico N° 15).

Gráfico N° 15: Efecto de la altura de la troza, dependiendo de la direcciones la fibra, sobre la dureza Janka de madera de pino radiata proveniente de madera siniestrada y control.

El ANOVA del factor (altura), mostró en las comparaciones madera control versus daño III DRD y madera control versus daño II y daño III, para los niveles madera control, madera con daño II y daño III en la DTG y variable respuesta dureza Janka, diferencias estadísticamente significativas. Lo mismo fue observado con las comparaciones de medias para la H3 en las DRD y DTG de las comparaciones control versus daño II y control versus daño III, respectivamente (ver tabla N° 8).

Tabla N° 8. Análisis de varianza para la evaluación del efecto de la procedencia de la madera sobre la dureza Janka para una altura constante

| Comparación | Probabilidad > ¦t¦ |
| --- | --- |
|  | H1 | H3 |
|  | Radial | Tangencial | Radial | Tangencial |
| Control vs Daño II | 0,854 | 0,0595 | 0,0022 | 0,0102 |
| Control vs Daño III | 0,0231 | 0,0004 | 0,0088 | 0,0196 |
| Daño II vs Daño III | 0,0245 | 0,0996 | 0,5469 | 0,7241 |

Resistencia al impacto

Los resultados muestran que la altura, en las muestras provenientes de la madera siniestrada con daño II y daño III, según se indica en la Tabla N° 9 a continuación, no tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la resistencia al impacto.  El efecto opuesto fue observado para la madera control.

Tabla N° 9.  Efecto de la altura sobre la resistencia al impacto en probetas de madera de pino radiata provenientes de madera control y siniestrada con daño II y III.

| Comparación | Resistencia al impacto (KJ/m2) | Estadístico t |
| --- | --- | --- |
|  | H1 | sH1 | H3 | sH3 | tobs | tc |
| Control (H1vsH3) | 25,23 | (8,46) | 17,70 | (4,21) | 3,06 | 2,03 |
| Daño II (H1vsH3) | 23,40 | (8,86) | 17,54 | (8,00) | 2,00 | 2,03 |
| Daño III (H1vsH3) | 16,60 | (5,80) | 17,92 | (8,52) | 0,58 | 2,06 |

s: desviación estándar

Por otra parte el análisis de varianza (ANOVA) del factor (altura), sus niveles madera control, daño II y daño III y la variable respuesta resistencia al impacto mostró que solo hubo diferencias estadísticamente significativas para los pares medias circunscritos a la altura H1; madera control/madera daño III y madera daño II/daño III.  La comparación de las medias madera control/madera daño II, para la altura 1(H1), como también los pares de medias de la altura  3 (H3), tres en total, no fueron estadísticamente significativos (ver tabla N° 10).

Tabla N° 10. Análisis de varianza para la evaluación del efecto de la procedencia de la madera, para una altura constante, sobre la resistencia al impacto

|  | Probabilidad > ¦t¦ |
| --- | --- |
| Tratamiento | H1 | H3 |
| Control vs Daño II | 0,476 | 0,953 |
| Control vs Daño III | 0,0022 | 0,935 |
| Daño II vs Daño III | 0,0167 | 0,891 |

Conclusiones

Luego de evaluadas las propiedades mecánicas de flexión estática, compresión paralela y perpendicular y cizalle paralelo a la fibra para la madera siniestrada y de control de Pinus radiata se puede concluir que:

Para la flexión estática, en general se observó que no existe un marcado efecto del tipo de daño sobre el MOE y MOR para madera madura y madera juvenil para las dos alturas evaluadas; excepto para el MOE en madera juvenil de la H3, en la cual se observaron diferencias significativas.  De igual manera no de detecto un efecto de la altura sobre el MOE y MOR de la madera madura y juvenil; excepto para el MOE de madera madura, donde se observó diferencias significativas entre la H1 y H3.

Para la compresión paralela no hay un efecto del tipo de daño sobre la tensión de compresión paralela (Fc,lp) y la tensión máxima de rotura (Rc) madera, tanto en madera madura como en  madera juvenil de las alturas H1 y H3. Una situación similar fue observada para la compresión perpendicular; excepto para la tensión de compresión perpendicular (Fcn,lp), la cual presento diferencias significativas entre la H1 y H3, para la madera madura asociada al daño II.

Para el cizalle, en general se concluye que el tipo de daño no tiene un efecto marcado sobre tensión máxima radial (Rvr) y la tensión máxima tangencial (Rvt) de la madera madura y juvenil para las dos alturas evaluadas. Sin embargo, se observó un efecto de la altura sobre la tensión máxima tangencial (Rvt) asociado principalmente al daño II y daño III.

Para la dureza, en general se observó diferencias significativas entre la carga obtenida en las direcciones radial y tangencial pero no hubo diferencias entre las mismas alturas y la misma dirección para la madera de control, daño II y daño III.

Para la resistencia al impacto, se observó que la altura, en las muestras provenientes de la madera siniestrada con daño II y daño II, no tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la resistencia al impacto.  El efecto opuesto fue observado para la madera control.

### 3.2.1.4. Hito N°4: Ficha técnica trabajabilidad en madera siniestrada y control.

Obtención de probetas

En cada trozo B, se marcaron las probetas matrices en la sección transversal de éste, de manera de obtener cuatro piezas de madera aserrada de 30 x 130 x 1220 mm (dos de corte radial y dos de corte transversal), las que luego fueron secadas hasta llegar a un 12 % de contenido de humedad. Posteriormente, estas probetas matrices cepilladas en sus cuatro caras para asegurar su cuadratura. Después del cepillado, la dimensión final de las matrices fue 25 x 127 x 1220 mm, de la cuales se obtuvieron las probetas que se utilizaron para los diferentes ensayos de trabajabilidad, de acuerdo a la norma ASTM D 1666-87 (2004).

Evaluación cualitativa

La evaluación cualitativa de la calidad superficial de las probetas ensayadas en los procesos de cepillado, lijado, moldurado, escopleado, torneado y taladrado fue realizada siguiendo el protocolo establecido en la norma ASTM D 1666-87 (2004). Esta norma establece 5 grados de calidad; grado 1: excelente, grado 2: muy bueno, grado 3: bueno o aceptable, grado 4: malo y grado 5: muy malo. Los grados de calidad se establecen en función de la presencia de defectos superficiales típicos que se generan durante el procesamiento de la madera. Los resultados se expresan en porcentaje y representan la proporción de probetas asociadas a los diferentes grados de calidad, con respecto al total de probetas evaluadas.

Evaluación cuantitativa

La calidad superficial de las probetas cepilladas y lijadas, fue también evaluada en forma cuantitativa midiendo la rugosidad (Ra) de la superficie. El parámetro indicador de la medición Ra, que corresponde a un valor, en micrones, definido como la sumatoria de las contribuciones de picos y valles sobre la superficie. La medición de la rugosidad fue realizada con un rugosimetro digital de barrido y cuya longitud de barrido fue de 15 mm.

Metodología estadística

Los resultados de la evaluación cuantitativa (rugosidad) fueron analizados estadísticamente siguiendo la metodología presentada en el punto 3.2.  Para el caso de la evaluación visual, los resultados obtenidos fueron analizados mediante un test de independencia de proporciones y luego un test de igualdad de proporciones. Estos análisis se realizaron utilizando el software R.

Resultados

Análisis cuantitativo

Cepillado

Los resultados de rugosidad para la madera cepillada utilizando 2 y 4 cuchillos, y velocidad de avance de 6 m/min y 12 m/min, en función del tipo de madera (control, daño II y daño III) y altura (H1 y H2), para madera radial (MR) y tangencial (MT) se presentan en los gráficos N° 16, N° 17, N° 18 y N° 19, respectivamente. Las tablas de resultados de los valores promedios de rugosidad se presentan en el Anexo N° 3, Tabla N° 1.

En el grafico N° 16 (z=2 y U=6 m/min), se observa que para la MR en H1, los valores promedios de Ra para la madera de control, daño II y daño III fueron de 2,92 µm, 2,72 µm y 2,87 µm, respectivamente. La comparación de estos valores no arrojo diferencias significativas. Para la H3, valores de 3,06 µm, 2,96 µm y 3,16 µm se obtuvieron para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente y al igual que para la H1, estos valores no presentaron diferencias significativas (Anexo N° 3; Tabla N° 3). Al comparar, entre la altura H1 y H3, los valores de Ra obtenidos para los diferentes tipos de daño en MR, no se encontraron diferencias significativas (Anexo N° 3; Tabla N° 2).

Para el caso de la MT en la H1, se observa en el grafico N° 16 que los valores de Ra fueron de 2,69 µm, 2,89 µm y 2,91 µm para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. Luego de comparar estos estos valores de Ra, el análisis estadístico indico que no existen diferencias significativas entre ellos. Para la altura H3, los valores de Ra fueron levemente superiores que para H1, donde el menor (2,94 µm) y mayor valor (3,08 µm) fue obtenido para la madera de control y daño III, respectivamente. Para este caso, tampoco se observaron diferencias significativas entre los valores de Ra. El análisis realizado para comparar los valores de Ra, entre la H1 y H3, de los diferentes tipos de daño para la MT, índico que no existen diferencias significativas (Anexo N° 3; Tabla N° 3).

Grafico N° 16. Resultados de Ra en madera cepillada utilizando 2 cuchillos y avance de 6 m/min

En general, el grafico N° 17 (Z=2 y U=12 m/min) se observa que la MR presento valores promedios de Ra levemente superiores que la MT, tanto en la H1 como en la H3, para los diferentes tipos de daño. Para el caso de la MR, al comparar los valores de Ra entre la madera de control, daño II y daño III, para la altura H1, se tiene que el mayor y menor valor corresponden a 3,18 µm y 3,37 µm, y están asociados a la madera de control y daño III, respectivamente. Al comparar estos resultados, no se encontraron diferencias significativas entre los valores de Ra para la madera de control, daño II y daño III. Una tendencia similar fue observada para los resultados de Ra en la MR para H3, donde los valores obtenidos para la madera de control, daño II y daño III, fueron de 3,37 µm 3,41 µm y 3,62 µm, respectivamente. Estos resultados no presentaron diferencias significativas (Anexo N° 3; Tabla N° 3). Al comparar, entre la altura H1 y H3, los valores Ra de los diferentes tipos de daño en MR, no se encontraron diferencias significativas (Anexo N° 3; Tabla N° 2).

Para el caso de la MT en la H1, se observa en el grafico N° 17 que los valores de Ra, fueron de 2,99 µm 2,88 µm y 3,18 µm para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. Al comparar estos valores, el resultado del análisis indico que no existen diferencias significativas; excepto para la madera de control y daño III, donde se observaron diferencias significativas. Para H3 se obtuvieron mayores valores de Ra que para H1, donde la madera de control, daño II y daño III presentaron valores de 3,09 µm 3,34 µm y 3,42 µm, respectivamente, sin embargo estos tampoco presentaron diferencias significativas. Al comparar los resultados de MT entre la H1 y H3, para los diferentes tipos de daño, no se observaron diferencias significativas; excepto para madera daño II, donde existen diferencias significativas entre la altura H1 y H3.

Grafico N° 17. Resultados de Ra en madera cepillada utilizando 2 cuchillos y avance de 12 m/min

Para el caso de la madera cepillada (z=4 y U=6 m/min), se observa en el gráfico N° 18 que para la MR en H1, los valores promedios de Ra para la madera de control, daño II y daño III fueron de 2,57 µm, 2,76 µm y 2,88 µm, respectivamente. La comparación de estos valores no arrojo diferencias significativas; excepto para la madera de control y daño II. Para la H3, valores de 2,62 µm, 3,09 µm y 3,01 µm se obtuvieron para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. Para este caso, estos valores no presentaron diferencias significativas; excepto para la madera de control y daño II (Anexo N° 3; Tabla N° 3). Al comparar, entre la altura H1 y H3, los valores de Ra obtenidos para los diferentes tipos de daño en MR, no se encontraron diferencias significativas; excepto para el daño II, donde existen diferencias significativas (Anexo N° 3; Tabla N° 2).

Para el caso de la MT en la H1, se observa en el grafico N° 18 que los valores de Ra fueron de 2,42 µm, 2,60 µm y 2,73 µm para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. Luego de comparar estos estos valores de Ra, el análisis estadístico indico que no existen diferencias significativas; excepto entre daño II y daño III. Para la altura H3, los valores de Ra fueron levemente superiores que para H1, donde el menor (2,58 µm) y mayor valor (2,98 µm) fueron obtenidos para la madera de control y daño III, respectivamente. Para este caso, no se observaron diferencias significativas entre los valores de Ra; excepto entre daño II y daño III. El análisis realizado para comparar los valores de Ra, entre la H1 y H3, de los diferentes tipos de daño para la MT, índico que no existen diferencias significativas (Anexo N° 3; Tabla N° 2).

Grafico N° 18. Resultados de Ra en madera cepillada utilizando 4 cuchillos y avance de 6 m/min

En general, en el grafico N° 19 (Z=4 y U=12 m/min) se observa que para el caso de la MR, al comparar los valores de Ra entre la madera de control, daño II y daño III, para la altura H1, se tiene que el mayor y menor valor corresponden a 3,20 µm y 3,16 µm, y están asociados a la madera de control y daño III, respectivamente. Al comparar estos resultados, no se encontraron diferencias significativas entre los valores de Ra. Para H3, donde los valores obtenidos para la madera de control, daño II y daño III, fueron de 3,41 µm 3,34 µm y 3,66 µm, respectivamente. De igual manera que para H1, estos resultados no presentaron diferencias significativas (Anexo N° 3; Tabla N° 3). Al comparar los valores de Ra para MR, entre la altura H1 y H3, solo se observaron diferencias significativas para el daño III. (Anexo N° 3; Tabla N° 2).

Para el caso de MT en H1, se tiene que los valores de Ra, fueron de 3,32 µm 3,11 µm y 3,25 µm para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. Al comparar estos valores, el resultado del análisis indico que no existen diferencias significativas. Para H3, la madera de control, daño II y daño III presentaron valores de Ra de 3,33 µm 3,12 µm y 3,18 µm, respectivamente, sin embargo estos tampoco presentaron diferencias significativas. Al comparar los resultados de MT entre la H1 y H3, para los diferentes tipos de daño, no se observaron diferencias significativas.

Grafico N° 19. Resultados de Ra en madera cepillada utilizando 4 cuchillos y avance de 12 m/min

Lijado

Los resultados de rugosidad para la madera lijada, procesada con velocidades de avance de 4,5 m/min y 9 m/min, en función del tipo de madera (control, daño II y daño III) y altura (H1 y H2), para madera radial (MR) y tangencial (MT) se presentan en los gráficos N° 20 y N° 21, respectivamente. Las tablas de resultados de los valores promedios de rugosidad se presentan en el Anexo N° 3; Tabla N° 4.

En el grafico N° 20 se observa que para H1 la MR lijada presento valores promedios de Ra de 3,22 µm 2,82 µm y 2,99 µm para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. Al comparar estos resultados, no se encontraron diferencias significativas entre ellos. Los valores obtenidos para la madera de control, daño II y daño III, en H3, fueron de 3,75 µm 2,92 µm y 2,79 µm, respectivamente. En este caso, al comparar estos valores, se observaron diferencias significativas; excepto entre daño II y daño III, en la cual no se observó diferencias significativas. Al comparar, entre la altura H1 y H3, los valores de Ra de los diferentes tipos de daño en MR, no se encontraron diferencias significativas; excepto para la madera de control, en la cual hay diferencias significativas (Anexo N° 3; Tabla N° 5).

Para el caso de la MT en la H1, se observa en este grafico que los valores de Ra, fueron de 3,33 µm, 2,88 µm y 2,98 µm para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. La comparación de estos valores de Ra indico que no existen diferencias significativas; excepto para la madera de control y daño II, donde se observaron diferencias significativas. Para el caso de H3 se obtuvieron valores de Ra cercanos a los obtenidos para H1, donde la madera de control, daño II y daño III presentaron valores de 3,16 µm, 2,92 µm y 2,93 µm, respectivamente, aunque estos no presentaron diferencias significativas. Al comparar los resultados de MT entre la H1 y H3, para los diferentes tipos de daño, no se observaron diferencias significativas.

Grafico N° 20. Resultados de Ra en madera lijada con velocidad de avance 4,5 m/min.

En este grafico N° 21 se observa, que al igual que para la velocidad de avance de 4,5 m/min, los mayores valores de Ra fueron obtenidos para la madera de control. Se observa en este grafico que para H1 la MR lijada presento valores promedios de Ra de 4,03 µm 3,54 µm y 3,40 µm para la madera de control, daño II y daño III, respectivamente. Al comparar estos resultados, pese a existir una tendencia a la disminución, no se encontraron diferencias significativas entre ellos. Los valores obtenidos para la madera de control, daño II y daño III, en H3, fueron de 3,54 µm 3,22 µm y 3,38 µm, respectivamente. En este caso, al comparar estos valores, no se observaron diferencias significativas. La comparación de los valores de Ra para RM, entre la altura H1 y H3, indico que no existen diferencias significativas entre los diferentes tipos de daño.( Anexo N° 3; Tabla N° 5).

Para el caso de la MT en la H1, se observa una tendencia a la disminución de los valores Ra para la madera de control, daño II y daño III, donde estos fueron de 3,89 µm, 3,63 µm y 3,29 µm, respectivamente. La comparación de estos valores de Ra indico que no existen diferencias significativas; excepto para la madera de control y daño III, donde se observaron diferencias significativas. Para la H3 se obtuvieron valores de Ra cercanos a los obtenidos para H1, donde la madera de control, daño II y daño III presentaron valores de 3,67 µm, 3,40 µm y 3,27 µm, respectivamente. Al comparar estos valores de Ra, los resultados indicaron que no existen diferencias significativas; excepto para la madera de control y daño III, donde se observaron diferencias significativas

Grafico N° 21. Resultados de Ra en madera lijada con velocidad de avance 9 m/min.

Conclusión

En general, el efecto del tipo de daño (control, daño II y daño III) no mostro un efecto estadísticamente significativo sobre el nivel de rugosidad de madera radial (MR) y madera tangencial (MT) para las dos altura evaluadas; excepto para MR en H3. Lo mismo sucedió al comparar la rugosidad obtenida para MR y MT entre las alturas H1 y H3. Para el cepillado de madera, en general, los resultados sugirieron que el tipo de daño no tiene un efecto sobre la rugosidad de la superficie en MR y MT en las dos alturas evaluadas; excepto para la MT altura H1 donde se observó diferencias significativas. Con respecto a la comparación, entre la altura H1 y H3, de la rugosidad en MR y MT no se observó un marcado efecto de ésta sobre la rugosidad para los diferentes tipos de daño.

Análisis Cualitativo

Resultados

Cepillado

Los resultados obtenidos de la evaluación visual de la madera cepillada se presentan en la tabla N° 11. En esta tabla se observa la distribución porcentual de piezas por grado de calidad. El análisis de proporciones de probetas aceptadas en categoría 1 (aceptadas) y rechazadas, índico que el porcentaje de aceptación, incluyendo madera radial y tangencial, fue de 98 %, 90 % y 94 %, para madera de control, daño II y daño III, respectivamente. El análisis estadístico indico que no existen diferencias significativas; excepto entre madera de control y daño II.

Tabla N° 11.  Resultados análisis cualitativo para el ensayo de cepillado.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Radial |  |  |  |  |  |  | Tangencial |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daño | Altura | Z | U |  |  |  | Grado de calidad (%) |  |  |  | Grado de calidad (%) |
|  |  |  | m/min |  | N |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | N |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 2 | 6 |  | 12 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 |  | 12 |  | 12 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | 6 |  | 12 |  | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 12 |  | 12 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 6 |  | 11 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 12 |  | 11 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | 6 |  | 11 |  | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 12 |  | 11 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | 6 |  | 12 |  | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 |  | 12 |  | 12 |  | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | 6 |  | 12 |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 12 |  | 12 |  | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 6 |  | 12 |  | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 12 |  | 12 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | 6 |  | 12 |  | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 12 |  | 12 |  | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | 6 |  | 12 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 |  | 12 |  | 12 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | 6 |  | 12 |  | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 12 |  | 12 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 6 |  | 11 |  | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 12 |  | 11 |  | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | 6 |  | 11 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 12 |  | 11 |  | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 |

Lijado

Los resultados obtenidos de la evaluación visual de la madera lijada se presentan en la tabla N° 12. En esta tabla se observa la distribución porcentual de piezas por grado de calidad, en la cual mayoría de las probetas está asociada al grado de calidad 1. En este caso se tiene que no hay un efecto del tipo de daño sobre la calidad superficial de la madera.

Tabla N° 12.  Resultados análisis cualitativo para el ensayo de lijado.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Radial |  |  |  |  |  |  | Tangencial |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daño | Altura |  | U |  |  |  | Grado de calidad (%) |  |  |  | Grado de calidad (%) |
|  |  |  | m/min |  | N |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | N |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 |  | 4,5 |  | 12 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C |  |  | 9 |  | 12 |  | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 4,5 |  | 11 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 9 |  | 11 |  | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 |  | 4,5 |  | 12 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II |  |  | 9 |  | 12 |  | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 4,5 |  | 12 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 9 |  | 12 |  | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 |  | 4,5 |  | 12 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III |  |  | 9 |  | 12 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 4,5 |  | 11 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 9 |  | 11 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Moldurado

Los resultados obtenidos de la evaluación visual de la madera moldurada se presentan en la tabla N° 13. En esta tabla se observa la distribución porcentual de piezas por grado de calidad, la cual se distribuye entre los grados de calidad 1 y 4. Para este caso se consideró que la proporción de probetas aceptadas en categoría 1 incluye los grados de calidad 1 y 2, y las rechazadas incluyen las categorías 3 y 4. Así, el porcentaje de aceptación, incluyendo madera radial y tangencial, fue de 57,8 %, 29,6 % y 43,2 para madera de control, daño II y daño III, respectivamente. El análisis estadístico indico que no existen diferencias significativas; excepto entre madera de control y daño II, y daño II y daño III.

Tabla N° 13. Resultados análisis cualitativo para el ensayo de moldurado.

|  |  |  |  |  |  | Radial |  |  |  |  |  |  | Tangencial |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daño | Altura |  |  |  | Grados de calidad (%) |  |  |  | Grados de calidad (%) |
|  |  |  | N |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | N |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C | 1 |  | 12 |  | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 11 |  | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 46 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| II | 1 |  | 12 |  | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 12 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| III | 1 |  | 12 |  | 42 | 58 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 11 |  | 46 | 54 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 36 | 64 | 0 | 0 | 0 |

Escopleado

En la tabla N° 14, se presentan los resultados obtenidos del ensayo de escopleado, para la distribución de proporciones. En este caso, se consideró que las probetas grado de calidad 1 y 2, corresponden a la categoría 1 (aceptadas) y el grado de calidad 3, a las probetas rechazadas. Así, para la madera de control, daño II y daño III, la proporción de probetas aceptadas corresponde a 86 %, 52 % y 67 %, respectivamente. Para este ensayo se observaron diferencias significativas; excepto entre la madera daño II y daño III.

Tabla N° 14. Resultados análisis cualitativo para el ensayo de escopleado.

|  |  |  |  |  |  | Radial |  |  |  |  |  | Tangencial |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daño | Altura |  |  |  | Grados de calidad (%) |  |  |  |  | Grados de calidad (%) |  |
|  |  |  | N |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | N |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C | 1 |  | 12 |  | 33 | 59 | 8 | 0 | 0 |  | 10 |  | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 11 |  | 27 | 64 | 9 | 0 | 0 |  | 11 |  | 9 | 64 | 27 | 0 | 0 |
| II | 1 |  | 12 |  | 8 | 75 | 17 | 0 | 0 |  | 10 |  | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 12 |  | 8 | 50 | 42 | 0 | 0 |  | 12 |  | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 |
| III | 1 |  | 12 |  | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 10 | 40 | 50 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 11 |  | 27 | 37 | 36 | 0 | 0 |  | 11 |  | 18 | 18 | 64 | 0 | 0 |

Taladrado

Los resultados obtenidos de la evaluación visual de la madera taladrada se presentan en la tabla N° 15. En esta tabla se observa la distribución de proporciones de piezas por grado de calidad, que al igual que el moldurado, esta se distribuye entre los grados de calidad 1 y 4. Para este caso se consideró que la proporción de probetas aceptadas en categoría 1 incluye los grados de calidad 1 y 2, y las rechazadas incluyen las categorías 3 y 4. En este caso, el porcentaje de aceptación, incluyendo madera radial y tangencial, fue de 84,1 %, 87 % y 77,3 % para madera de control, daño II y daño III, respectivamente. El análisis estadístico indico que no existen diferencias significativas.

Tabla N° 15. Resultados análisis cualitativo para el ensayo de taladrado.

|  |  |  |  |  |  | Radial |  |  |  |  |  |  | Tangencial |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daño | Altura |  |  |  | Grados de calidad (%) |  |  |  |  | Grados de calidad (%) |
|  |  |  | N |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | N |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C | 1 |  | 12 |  | 50 | 42 | 8 | 0 | 0 |  | 10 |  | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 11 |  | 18 | 55 | 27 | 0 | 0 |  | 11 |  | 27 | 46 | 27 | 0 | 0 |
| II | 1 |  | 12 |  | 25 | 67 | 8 | 0 | 0 |  | 10 |  | 20 | 70 | 10 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 12 |  | 25 | 59 | 8 | 8 | 0 |  | 12 |  | 8 | 75 | 17 | 0 | 0 |
| III | 1 |  | 12 |  | 34 | 33 | 33 | 0 | 0 |  | 10 |  | 20 | 20 | 50 | 10 | 0 |
|  | 3 |  | 11 |  | 54 | 46 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 36 | 64 | 0 | 0 | 0 |

Torneado

Para el caso de la madera torneada, los resultados obtenidos de la evaluación visual se presentan en la tabla N° 16. La distribución de proporciones de piezas por grado de calidad, observada en esta tabla, indica que estas se distribuyen en los 5 grados de calidad. Para este caso se consideró que la proporción de probetas aceptadas en categoría 1 incluye los grados de calidad 1, 2 y 3, y las rechazadas incluyen las categorías 4 y 5. Asi, el porcentaje de aceptación, incluyendo madera radial y tangencial, fue de 84 %, 87 % y 60 % para madera de control, daño II y daño III, respectivamente. El análisis estadístico indico que existen diferencias significativas; excepto entre la madera de control y daño II.

Tabla N° 16. Resultados análisis cualitativo para el ensayo de torneado

|  |  |  |  |  |  | Radial |  |  |  |  |  | Tangencial |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daño | Altura |  |  |  | Grados de calidad (%) |  |  |  |  | Grados de calidad (%) |  |
|  |  |  | N |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | N |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C | 1 |  | 11 |  | 17 | 41 | 17 | 17 | 8 |  | 10 |  | 30 | 20 | 40 | 10 | 0 |
|  | 3 |  | 11 |  | 0 | 46 | 45 | 9 | 0 |  | 11 |  | 9 | 46 | 27 | 18 | 0 |
| II | 1 |  | 12 |  | 8 | 33 | 42 | 17 | 0 |  | 10 |  | 10 | 60 | 20 | 10 | 0 |
|  | 3 |  | 12 |  | 17 | 33 | 42 | 8 | 0 |  | 12 |  | 0 | 50 | 33 | 17 | 0 |
| III | 1 |  | 12 |  | 0 | 25 | 42 | 17 | 16 |  | 10 |  | 0 | 10 | 40 | 50 | 0 |
|  | 3 |  | 11 |  | 8 | 17 | 42 | 33 | 0 |  | 11 |  | 9 | 19 | 27 | 18 | 27 |

.

Conclusión

Con respecto a la evaluación visual de la madera cepillada, los resultados indicaron que existe un efecto significativo del tipo de daño II sobre la calidad superficial de la madera. Los resultados de la evaluación visual de los procesos de moldurado, escopleado y torneado, indicaron que existe un efecto significativo del tipo de daño sobre la calidad superficial de la madera, el cual se manifiesta principalmente en la madera con daño II, daño II y III, y daño III, respectivamente. En esta dirección, no se observó un efecto estadísticamente significativo del tipo de daño sobre la calidad superficial del proceso de taladrado.

## Resultado N°2: Caracterización madera en pie al mes decimo del incendio.

En general, a la fecha, para el Resultado de Producción N°2, se han ejecutado las actividades de selección y cosecha de árboles (incluye rodelas para estudios de durabilidad y propiedades químicas), traslado de trozos a la Universidad del Biobío y aserrío de estos. La madera aserrada obtenida del proceso de aserrío fue sometida al tratamiento de secado, luego procesada para obtener las probetas a evaluar y finalmente sometida a un proceso de acondicionamiento, en una cámara de clima, para llegar a un 12 % de contenido de humedad.

### 3.2.2.1. Hito 1: Ficha técnica durabilidad en madera siniestrada y control

Identificación Hongos manchadores

Rodelas de trozos control, con daño II y daño III, un total de 36 trozos y 76 rodelas, dos rodelas por trozo, fueron obtenidas. Muestras de madera, a partir de dos zonas y dos profundidades, fueron obtenidas. Capsulas Petri en triplicado, con tres tipos de medio de cultivo sólido diferentes, fueron preparadas e incubadas a temperatura ambiente por hasta 2 meses. Repiques de micelios fueron obtenidos y sembrados en agar-extracto de malta para su aislación. Repiques cepas puras para iniciar la etapa de extracción del ADN, actividad en desarrollo, fueron sembradas en medio líquido con extracto de malta. Las características morfológicas del crecimiento de los hongos aislados en desarrollo permiten prever, para los árboles siniestrados con 10 meses de permanencia en la plantación, la presencia incipiente de hongos manchadores. También se prevé la presencia de especies de hongos de pudrición. Se estima un avance de 55%.

### 3.2.2.2 Hito 2: Ficha técnica propiedades químicas y físicas de la madera siniestrada y de control

Contenidos de extraíbles y Holocelulosa

Rodelas de trozos control y de trozos con daño 2 y daño 3, un total de 36 trozos y 76 rodelas, dos rodelas por trozo, fueron obtenidas. A partir de estas rodelas se obtuvo el material para determinar las propiedades químicas de la madera siniestrada y de control. El trabajo experimental fue realizado y se comenzará el análisis estadístico y preparación del informe respectivo. Se estima un avance de 90%.

Propiedades físicas de la madera

Las probetas para la determinación de la densidad, contenido de humedad y contracción ya fueron fabricadas, acondicionadas y evaluadas. Actualmente se están preparando las tablas de datos para la obtención de los resultados y posterior análisis estadístico. Se estima un avance de 80 %.

### 3.2.2.3 Hito 3: Ficha técnica propiedades mecánicas de la madera siniestrada y de control

Para los ensayos mecánicos de flexión, cizalle, compresión paralela y perpendicular, el 100 % de las probetas ya están fabricadas y secas. El 50 % de estas ya fue acondicionada al 12% de contenido de humedad, lo que ha permitido realizar los ensayos de flexión e iniciar los ensayos de resistencia al cizalle. El porcentaje restante de probetas está en proceso de acondicionamiento en la cámara de clima. Es importante señalar, que la maquina Instrom en la cual se realizan los ensayos mecánicos no está disponible 100 %, dado que pertenece a otro laboratorio.  Para este Hito se estima un avance de 45 %.

### 3.2.2.4. Hito 4: Ficha técnica trabajabilidad en madera siniestrada y de control

Para el caso de la trabajabilidad, las probetas para evaluar los procesos de cepillado, lijado, moldurado, escopleado, taladrado y torneado ya fueron fabricadas, y están preparadas para iniciar los ensayos correspondientes. En esta dirección, los ensayos de moldurado, escopleado y taladrado ya fueron realizados y se está evaluando la calidad superficial (método visual) de las probetas. Los ensayos de torneado no se han realizado todavía, dado que, momentáneamente, el laboratorio de diseño industrial donde está instalado el torno no está disponible, debido al movimiento estudiantil. Durante la presente semana se iniciarán los ensayos de cepillado y lijado. Se estima un avance de 55 %.

4.- OTROS RESULTADOS COMPROMETIDOS

4.1. Descripción sintética del avance del o los otros resultados comprometidos

Describa en forma sintética los principales resultados comprometidos y su grado de avance a la fecha (Desde el inicio del proyecto).

| Resultados Comprometidos | Fecha de logro comprometida en plataforma | Fecha de logro estimada * | Porcentaje de avance a la fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultados de Protección “…….” | 00-00-0000 | 00-00-0000 | 0% -> 100% |
| Resultados de Transferencia y Negocios “…….” | 00-00-0000 | 00-00-0000 | 0% -> 100% |
| Resultado de Producción Científica “……” | 00-00-0000 | 00-00-0000 | 0% > 100% |
| Resultado de Formación de Capacidades “…….” | 00-00-0000 | 00-00-0000 | 0% -> 100% |

* En el caso que sea diferente a la fecha comprometida en plataforma debe justificar.

4.2. Descripción detallada del avance del o los otros resultados comprometidos

Describa y analice los principales resultados y actividades realizadas durante el período comprendido en el presente informe, vinculados a los resultados de Protección, Transferencia y Negocios, Producción Científica y Formación de Capacidades. Asimismo, analice las posibles desviaciones con respecto a la planificación y las metodologías originalmente propuestas.

Resultado de Producción científica:

X publicaciones y participación en congreso

Resultado de Formación de Capacidades:

Inicialmente el proyecto consideraba dos estudiantes de Magister, pero debido a que el programa de postgrado que ofrece el Departamento de Ingeniería en Maderas inicio un proyecto de renovación curricular no hubo ingresos de estudiantes al programa durante el año 2017 y primer semestre 2018.  Sin embargo, se ha involucrado en actividades específicas del proyecto a un estudiante de Ingeniería Civil en Industrias de la Madera y dos estudiantes de Ingeniería Civil Química.

5.- OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Utilice este espacio para comentar logros que quisiera resaltar, dificultades en la ejecución del proyecto u otro aspecto que considere relevante para ser analizado por FONDEF (Utilice un máximo de una página).

Disponibilidad de laboratorio de propiedades mecánicas

Ensayo de torneado Departamento tomado

6.- ANEXOS

6.1 Índice de Anexos

Anexo N° 1:	59

Hito N° 1: “Ficha técnica durabilidad en madera siniestrada y control”	59

Anexo N° 2:	61

Hito N° 2: “Ficha técnica propiedades químicas y físicas de la madera siniestrada y control”.	61

2.1 Propiedades Químicas	61

2.2 Propiedades Físicas	63

2.2.1 Densidad básica	63

2.2.2 Contenido de humedad (CH)	64

2.2.3 Contracción al 0% de CH	66

Anexo N° 3:	68

Hito N° 3: “Ficha técnica propiedades mecánicas de la madera siniestrada”	68

3.2.3	3.1 Flexión estática	68

3.2 Compresión paralela	70

3.3 Compresión perpendicular	72

3.4 Cizalle	74

Anexo N° 4:	76

Hito N° 4: “Ficha técnica trabajabilidad en madera siniestrada y control”	76

4.1 Cepillado	76

4.2 Lijado	80

Anexo 5: “Carta Gantt”	83

# Anexo N° 1:

# Hito N° 1: “Ficha técnica durabilidad en madera siniestrada y control”

  - Resistencia al Impacto y Dureza Janka

Tabla N° 1. Resultados obtenidos para la resistencia al impacto y dureza janka

Tabla N° 2.  Comparación de alturas prueba t para resistencia al impacto y dureza Janka

|  | Resistencia Impacto(KJ/m2) | Dureza Janka (KN)1 | Dureza Janka (KN)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de daño | H1 | H3 | H1 | H3 | H1 | H3 |
|  | tob | tc | tob | tc | tob | tc |
| t Control | 3,06 | 2,03 | 4,27 | 2,00 | 5,37 | 2,00 |
| Daño I | 2,00 | 2,03 | 4,44 | 2,01 | 3,75 | 2,01 |
| Daño III | 0,58 | 2,06 | 2,83 | 2,00 | 2,16 | 2,00 |

1: dirección radial;  2: dirección tangencial

Tabla N° 3. Resultado de análisis de varianza para Resistencia al Impacto y Dureza Janka

# Anexo N° 2:

# Hito N° 2: “Ficha técnica propiedades químicas y físicas de la madera siniestrada y control”.

## 2.1 Propiedades Químicas

Tablas de resultados de Porcentajes de Extraíbles y Holocelulosa, análisis de varianza y prueba t de cada propiedad.

Tabla N° 1. Resultados obtenidos para extraíbles y holocelulosa.

Tabla N° 2. Comparación de alturas prueba t para extraíbles y holocelulosa

Tabla N° 3. Resultado análisis de varianza

A: Comparación madera de control v/s daño II

B: Comparación madera de control v/s daño III

C: Comparación daño II V/S daño III

## 2.2 Propiedades Físicas

Tablas de resultados de propiedades físicas de la madera, análisis de varianza y prueba t de cada propiedad.

### 2.2.1 Densidad básica

Tabla N° 4. Resultados obtenidos para densidad básica

Tabla N° 5. Comparación de alturas prueba t para densidad básica y densidad anhidra

Tabla N° 6. Resultado análisis de varianza

A: Comparación madera de control v/s daño II

B: Comparación madera de control v/s daño III

C: Comparación daño II V/S daño III

### 2.2.2 Contenido de humedad (CH)

Tabla N° 7. Resultados obtenidos para contenido de humedad

Tabla N° 8. Comparación de alturas prueba t para contenido de humedad

Tabla N° 9. Resultados de análisis de varianza para contenido de humedad

A: Comparación madera de control v/s daño II

B: Comparación madera de control v/s daño III

C: Comparación daño II v/s daño III

### 2.2.3 Contracción al 0% de CH

Tabla N° 10. Resultados obtenidos para Contracción Radial y Tangencial al 0% CH

Tabla N° 11. Comparación de alturas prueba t para Contracción Radial y Tangencial al 0% CH

Tabla N° 12. Resultados de análisis de varianza para Contracción Radial y Tangencial al 0% CH

A: Comparación madera de control v/s daño II

B: Comparación madera de control v/s daño III

C: Comparación daño II v/s daño III

# Anexo N° 3:

# Hito N° 3: “Ficha técnica propiedades mecánicas de la madera siniestrada”

Tablas de resultados de propiedades mecánicas de la madera, análisis de varianza y prueba t de cada propiedad.

## 3.1 Flexión estática

Tabla N°1. Resultados obtenidos para MOE y MOR

Tabla N°2. Comparación de alturas prueba t para MOE y MOR

|  | MOE | MOE |  | MOR | MOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de daño | H1 | H3 |  | H1 | H3 |
|  | MM | MJ | MM | MJ |  | MM | MJ | MM | MJ |
|  | tob | tob | tc | tc |  | tob | tob | tc | tc |
| t control | 1,58 | 0,50 | 2,07 | 2,08 |  | 2,13 | 0,69 | 2,07 | 2,07 |
| Daño II | 0,22 | 1,23 | 2,08 | 2,08 |  | 0,41 | 0,10 | 2,07 | 2,08 |
| Daño III | 1,64 | 1,4 | 2,08 | 2,08 |  | 1,84 | 1,43 | 2,07 | 2,08 |
| tob: t observado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tc : t crítico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla N°3. Resultado análisis de varianza

A: Comparación madera de control v/s daño II

B: Comparación madera de control v/s daño III

C: Comparación daño II V/S daño III

## 3.2 Compresión paralela

Tabla N°4. Resultados obtenidos para Fc, lp y Rc

Tabla N°5. Comparación de alturas prueba t para Fc, lp y Rc

|  | Fc,lp |  |  |  |  | Rc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de daño | H1 |  | H3 |  | H1 |  | H3 |
|  | MM | MJ |  | MM | MJ |  | MM | MJ |  | MM | MJ |
|  | tob | tob |  | tc | tc |  | tob | tob |  | tc | tc |
| t control | 0,68 | 0,03 |  | 2,09 | 2,08 |  | 0,72 | 0,18 |  | 2,07 | 2,08 |
| Daño II | 1,42 | -0,43 |  | 2,08 | 2,09 |  | 1,12 | -1,53 |  | 2,07 | 2,10 |
| Daño III | 1,30 | -0,12 |  | 2,09 | 2,08 |  | 1,29 | -0,18 |  | 2,07 | 2,09 |
| tob: t observado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tc : t crítico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla N°6. Resultados de análisis de varianza para Fc, lp y Rc

A: Comparación madera de control v/s daño II

B: Comparación madera de control v/s daño III

C: Comparación daño II v/s daño III

|  |  | Rvr |  |  |  | Rvt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de daño | H1 |  | H3 |  | H1 |  | H3 |
|  | MM | MJ |  | MM | MJ |  | MM | MJ |  | MM | MJ |
|  | tob | tob |  | tc | tc |  | tob | tob |  | tc | tc |
| t control | 1,32 | 0,13 |  | 2,08 | 2,09 |  | 1,88 | 2,17 |  | 2,07 | 2,08 |
| Daño II | 2,03 | 1,59 |  | 2,08 | 2,09 |  | 2,71 | 2,23 |  | 2,07 | 2,09 |
| Daño III | 1,32 | 0,87 |  | 2,01 | 2,01 |  | 4,79 | 1,42 |  | 2,07 | 2,09 |
| tob: t observado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tc : t crítico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.3 Compresión perpendicular

Tabla N°7. Resultados obtenidos para Fcn, lp y Rcn

Tabla N°8. Comparación de alturas prueba t para Fcn, lp y Rcn

|  | Fcn,lp |  |  |  |  | Rcn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de daño | H1 |  | H3 |  | H1 |  | H3 |
|  | MM | MJ |  | MM | MJ |  | MM | MJ |  | MM | MJ |
|  | tob | tob |  | tc | tc |  | tob | tob |  | tc | tc |
| t control | 1,94 | 1,04 |  | 2,10 | 2,10 |  | 0,02 | 0,45 |  | 2,07 | 2,08 |
| Daño II | 2,22 | 2,04 |  | 2,08 | 2,09 |  | 1,93 | 0,82 |  | 2,07 | 2,08 |
| Daño III | 1,68 | 2,17 |  | 2,09 | 2,08 |  | 1,59 | 1,93 |  | 2,07 | 2,08 |
| tob: t observado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tc : t crítico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla N°9. Resultados de análisis de varianza para Fcn, lp y Rcn

A: Comparación madera de control v/s daño II

B: Comparación madera de control v/s daño III

C: Comparación daño II v/s daño III

## 3.4 Cizalle

Tabla N°10. Resultados obtenidos para Rvr y Rvt

Tabla N°11. Comparación de alturas prueba t para Rvr y Rvt

|  |  | Rvr |  |  |  | Rvt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de daño | H1 |  | H3 |  | H1 |  | H3 |
|  | MM | MJ |  | MM | MJ |  | MM | MJ |  | MM | MJ |
|  | tob | tob |  | tc | tc |  | tob | tob |  | tc | tc |
| t control | 1,32 | 0,13 |  | 2,08 | 2,09 |  | 1,88 | 2,17 |  | 2,07 | 2,08 |
| Daño II | 2,03 | 1,59 |  | 2,08 | 2,09 |  | 2,71 | 2,23 |  | 2,07 | 2,09 |
| Daño III | 1,32 | 0,87 |  | 2,01 | 2,01 |  | 4,79 | 1,42 |  | 2,07 | 2,09 |
| tob: t observado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tc : t crítico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla N°12. Resultados de análisis de varianza para Rvr y Rvt

A: Comparación madera de control v/s daño II

B: Comparación madera de control v/s daño III

C: Comparación daño II v/s daño III

# Anexo N° 4:

# Hito N° 4: “Ficha técnica trabajabilidad en madera siniestrada y control”

## 4.1 Cepillado

Tabla N° 1. Resultados obtenidos de Ra en ensayo de cepillado

Tabla N° 2. Comparación de alturas prueba t para valores de Ra en ensayo de Cepillado.

Tabla N° 3. Resultados de análisis de varianza para Ra en ensayo de cepillado.

A: Comparación madera de control v/s daño II

B: Comparación madera de control v/s daño III

C: Comparación daño II v/s daño III

A: Comparación madera de control v/s daño II

B: Comparación madera de control v/s daño III

C: Comparación daño II v/s daño III

## 4.2 Lijado

Tabla N° 4. Resultados obtenidos de Ra en ensayo de lijado

Tabla N° 5. Comparación de alturas prueba t para valores de Ra en ensayo de lijado.

Tabla N° 6. Resultados de análisis de varianza para Ra en ensayo de lijado.

A: Comparación madera de control v/s daño II

B: Comparación madera de control v/s daño III

C: Comparación daño II v/s daño III

# Anexo N° 4:

“Cartagantt”

# Anexo 5: “Carta Gantt”

# Text boxes

80 mm